ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЯХ РАЗМЕРЫ ГОСТ 24839-81 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. РАСПОЛОЖЕННИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЯХ Размеры Structural steelwork. Lay-out of holes in rolled shapes. Dimensions Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 9 нюня 1981 г. № 90 срок действия установлен с 01.01.83 Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Настоящий стандарт устанавливает расположение отверстий для заклепок и болтов в поперечном сечении горячекатаных профилей, применяемых в стальных строительных конструкциям. Расположение отверстий для высокопрочных болтов, предусмотрено только в угловой стали. Стандарт не распространяется на конструкции опор воздушных линий электропередач. 2. Размеры, определяющие расположение отверстий и их максимальные диаметры, должны соответствовать: в двутавровых балках по ГОСТ 8239-72-указанным на черт. 1 и в табл. 1; в швеллерах по ГОСТ 8240-72-указанным на черт. 2 и в табл. 2; в угловой равнополочной стали по ГОСТ 8509-86 и угловой неравнополочной стали по ГОСТ 8510-86-указанным на черт. 3 и в табл. 3. Черт. 1 Таблица 1 Размеры в мм Расположение отверстий Номер в полке в стенке профиля а1 d, не более а2 d, не более 10 32 9 30 9 12 36 11* 36 13 14 40 13* 40 15 16 45 13* 40 15 18 50 15 50 21 18а 55 17 50 19 20 55 17 50 19 20а 60 19* 50 19 22 60 19* 60 25 22а 65 19 60 25 24 60 19* 60 25 24а 70 21 60 25 27 70 21 60 25 27а 70 21 60 23 30 70 21 65 25 30а 80 25* 65 25 33 80 25* 65 25 36 80 25* 70 25 40 80 25* 70 25 46 90 26 70 25 50 100 28** 80 28 55 100 28** 80 28 60 110 28 90 31 _________ * Разность между диаметрами отверстия и болта должна быть не менее 3 мм. ** Разность между диаметрами отверстия и болта должна бытьне менее 4 мм. Черт. 2 Таблица 2 Размеры в мм Расположение отверстий Номер в полке в стенке профиля а1 d, не более а2 d, не более 5 20 9* 25 7 6,5 20 11* 32,5 11 8 25 11* 40 15 10 30 13* 33 11 12 30 17* 40 15 14 35 19* 45 17 14а 35 19 45 17 16 40 19 50 19 16а 40 23* 50 19 18 40 23* 55 23 18а 45 23 55 21 20 45 25* 60 25 20а 50 25 60 25 22 50 25 65 28 22а 50 28** 65 25 24 50 28** 65 25 24а 60 28 65 25 27 60 28 70 28 30 60 31** 70 28 33 60 31** 70 25 36 70 31** 75 28 40 70 31** 75 28 _________ * Разность между диаметрами отверстия и болта должна быть не менее 3 мм. ** Разность между диаметрами отверстия и болта должна бытьне менее 4 мм. Черт. 3 Таблица 3 Размеры вмм Однорядное расположение отверстий Двухрядное расположение отверстий d, не более d, не более b s a для бол- тов клас-сов прочности 4.6-8.8 и заклепок для высоко-прочных болтов b Порядок пня отверстий s a1 a2 для бол- тов клас-сов прочности 4.6-8.8 и заклепок для высоко-прочных болтов 45 3-5 25 13 - Шахматный 7-12 55 35 28 25 50 3-8 30 15 - 14; 16 25 - 56 4-6 30 17 - Рядовой 8-10 55 55 21 21 8 15 140 12 - 63 4-8 35 19 - Шахматный 8-12 60 45 28 25 10 17 70 4,5-8 40 23 - Рядовой 9-20 65 65 25 23 75 5-9 45 25 - 160 Шахматный 9-20 65 60 28 25 80 5-8 45 25 - 10; 12 23 Рядовой 0-12 65 75 28 28 5,5-7 28 31 80 Шахматный 0-12 65 70 31 31 90 8; 9 50 28* 10 25 - 200 Рядовой, 11-30 80 80 31 31 100 6-12 60 31 31 шахматный 14; 16 28 220 Рядовой, 14; 16 80 90 31 31 110 6,5-12 60 31 31 шахматный 125 7-16 75 31 31 250 Рядовой, шахматный 2-30 90 100 31 31 _________ * Максимальный диаметр болта 24мм. Примечание. Размеры, определяющие расположение отверстий для высокопрочных болтов, установлены с учетом габарита головки гаечного ключа не более 75мм. 3. Отступления от размеров, установленных п. 2, допускаются при выполнении стыков деталей или элементов конструкций из угловой стали накладками из угловой стали того же профиля, при образовании отверстий по кондукторам и в других обоснованных случаях. При этом необходимо соблюдать требования главы СНиП по проектированию стальных конструкций. 4. Предельные отклонения расположения и диаметров отверстий должны соответствовать ГОСТ 14140-81 и предельным отклонениям, установленным для розничных конструкций строительными нормами и правилами производства и приемки металлических конструкций.