ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ,

МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник Е40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ

Выпуск 2

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

РАЗРАБОТАНЫ Центральным нормативно-исследовательским бюро (ЦНИБ) и нормативно-исследовательской станцией № 1 при тресте Уралстальконструкция Минмотажспецстроя СССР с использованием нормативных материалов других министерств и ведомств под методическим руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при Всесоюзном научно-исследовательском и проектном институте труда в строительстве Госстроя СССР.

Технология производства работ, предусмотренная в сборнике, согласована с Горьковским проектно-технологическим бюро (ГПТБ) Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института Промстальконструкция.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 года № 43/512/29-50 для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Выпуск содержит нормы на работы по изготовлению строительных металлических конструкций и деталей в мастерских, состоящих на балансе строительных организаций, оснащенных соответствующим оборудованием и грузоподъемными механизмами.

2. Нормами выпуска предусмотрено изготовление конструкций из прокатных, штампованных и холодногнутых профилей стали с соблюдением требований качества выполняемых работ в соответствии со СНиП III-18-75 “Металлические конструкции”.

Рабочие обязаны знать и выполнять все требования, предусмотренные выпуском, регламентированные вышеуказанным СНиП.

Рабочие обязаны знать и соблюдать правила техники безопасности при выполнении работ согласно требованиям СНиП III-4-80 “Техника безопасности в строительстве”.

3. Нормами учтены, за исключением случаев, оговоренных в технических частях и параграфах каждой главы, следующие работы:

перемещение материалов, заготовок и деталей в пределах рабочей зоны (10-15 м);

очистка металла, деталей, полуфабрикатов от грязи и ржавчины скребками, щетками;

ознакомление с чертежом и другой документацией;

комплектовка, маркировка деталей и конструкций;

кантовка и развороты деталей и собираемых конструкций в процессе обработки и сборки;

установка, перестановка и уборка переносных лестниц, приспособлений в пределах рабочего места.

4. Нормами выпуска предусмотрено выполнение всех работ рабочими одной профессии - слесарь по сборке металлоконструкций. В связи с этим в составах звеньев к параграфам Сборника профессия рабочих не указывается.

Тарификация произведена по ЕТКС работ и профессий рабочих, вып. 2, утвержденному 16 января 1985 г.

Глава 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Техническая часть

1. Составы работ, приведенные в параграфах главы, даны в кратком изложении с указанием лишь основных операций, характеризующих процесс в целом. Вспомогательные и второстепенные операции в составах работ не упоминаются, но их выполнение нормами предусмотрено и отдельно не оплачивается.

К таким операциям относятся: выборка размеров деталей; включение и выключение механизма, станка; установка и смена сверла, матрицы и пуансона; строповка и расстроповка материалов, заготовок и деталей при их перемещении краном; раскладка металла, заготовок на стеллажах; подача деталей на станок; передвижка и снятие детали со станка; закрепление деталей в приспособлении и открепление; разжигание и поддержание огня в горне при гибке металла в горячем состоянии.

2. Смена ножей на пресс-ножницах.

3. Обработку разнополочной угловой стали нормировать как обработку равнополочной угловой стали по среднему размеру полок, а при плавке и гибке стали расчетный размер принимать по широкой полке.

§ Е40-2-1. Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей

Состав работы

1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий.

2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок.

3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.

4. Маркировка шаблона или детали.

Состав звена

5 разр. – 1

3	"	- 1

А. ПРОФИЛЬНАЯ СТАЛЬ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Измеритель |
| --- |
|  | Детали | Длина деталей, м, до | 100 деталей или шаблонов без отверстий | Добавлять на 100 отверстий |  |
|  |  | Н.вр. | Расц. | Н.вр. | Расц. |  |
| Из угловой и швеллерной | 1 | 9,3 | 7-49 | 0,28 | 0-22,5 | 1 |
| стали с разметкой полок и | 3 | 10,5 | 8-45 | 0,32 | 0-25,8 | 2 |
| стенок под прямой срез и | 5 | 12,5 | 10-06 | 0,34 | 0-27,4 | 3 |
| отверстий по одной | 7,5 | 14,5 | 11-67 | 0,38 | 0-30,6 | 4 |
| продольной риске | 10 | 16,5 | 13-28 | 0,42 | 0-33,8 | 5 |
| Из угловой, швеллерной стали с разметкой полок и | 1 | 10,5 | 8-45 | 0,31 | 0-25 | 6 |
| стенок под фигурные срезы, | 3 | 11,5 | 9-26 | 0,35 | 0-28,2 | 7 |
| двутавровой стали - под | 5 | 14 | 11-27 | 0,39 | 0-31,4 | 8 |
| прямой срез и отверстия по | 7,5 | 16 | 12-88 | 0,42 | 0-33,8 | 9 |
| двум продольным рискам | 10 | 18 | 14-49 | 0,47 | 0-37,8 | 10 |
| Из двутавровой стали с | 1 | 12 | 9-66 | 0,36 | 0-29 | 11 |
| разметкой полок и стенок | 3 | 13,5 | 10-87 | 0,41 | 0-33 | 12 |
| под фигурный срез и | 5 | 16 | 12-88 | 0,44 | 0-35,4 | 13 |
| отверстия по двум | 7,5 | 18,5 | 14-89 | 0,49 | 0-39,4 | 14 |
| продольным рискам | 10 | 21 | 16-90 | 0,53 | 0-42,7 | 15 |
|  |  | а | б | № |

Б. ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Измеритель |
| --- |
|  | Детали | Площадь деталей, м2, до | 100 деталей или шаблонов без отверстий | Добавлять на 100 отверстий |  |
|  |  | Н.вр. | Расц. | Н.вр. | Расц. |  |
| Детали индивидуальные | 3 | 27,5 | 22-14 | 0,54 | 0-43,5 | 1 |
| различной формы площадью св. | 5 | 30 | 24-15 | 0,61 | 0-49,1 | 2 |
| 1 м2 | 7,5 | 34,5 | 27-77 | 0,69 | 0-55,5 | 3 |
|  | 10 | 38 | 30-59 | 0,76 | 0-61,2 | 4 |
|  | 12,5 | 42 | 33-81 | 0,84 | 0-67,6 | 5 |
|  | 15 | 46 | 37-03 | 0,92 | 0-74,1 | 6 |
| Накладки и планки | 0,1 | 3,8 | 3-06 | 0,21 | 0-16,9 | 7 |
| прямоугольной формы | 0,25 | 4,8 | 3-86 | 0,3 | 0-24,2 | 8 |
|  | 0,5 | 6,1 | 4-91 | 0,37 | 0-29,8 | 9 |
|  | 1 | 8,3 | 6-68 | 0,47 | 0-37,8 | 10 |
| Накладки и фасонки различной формы с построением одной- | 0,1 | 6,4 | 5-15 | 0,38 | 0-30,6 | 11 |
| двух осей под острыми | 0,25 | 8,2 | 6-60 | 0,53 | 0-42,7 | 12 |
| или тупыми углами (с одним | 0,5 | 10,5 | 8-45 | 0,7 | 0-56,4 | 13 |
| или двумя скосами) | 1 | 14 | 11-27 | 0,87 | 0-70 | 14 |
| Накладки и фасонки различной формы с построением трех-пяти | 0,1 | 11 | 8-86 | 0,74 | 0-59,6 | 15 |
| осей под острыми или тупыми | 0,25 | 14 | 11-27 | 0,89 | 0-71,6 | 16 |
| углами (с тремя и более | 0,5 | 18 | 14-49 | 1,1 | 0-88,6 | 17 |
| скосами) | 1 | 24,5 | 19-72 | 1,4 | 1-13 | 18 |
|  |  | а | б | № |

Примечания: 1. Разметку полосовой стали шириной до 100 мм нормировать по табл. 1, св. 100 мм - по табл. 2.

2. При разметке шаблонов из картона, пергамина или толя для наметки деталей из листовой стали Н.вр. и Расц. табл. 2 умножать на 0,8 (ПР-1).

§ Е40-2-2. Наметка деталей по шаблонам

Состав работы

1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами.

2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали).

3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали.

4. Раскернивание центров отверстий с нанесением контрольных ноликов.

3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 деталей без отверстий

|  | Сталь |
| --- | --- |
|  | Масса детали, кг, до | угловая и швеллерная | двутавровая | листовая |  |
|  | Н.вр. | Расц. | Н.вр. | Расц. | Н.вр. | Расц. |  |
| 10 | 1,5 | 1-05 | 2 | 1-40 | 2,2 | 1-54 | 1 |
| 15 | 1,8 | 1-26 | 2,4 | 1-68 | 2,6 | 1-82 | 2 |
| 20 | 2 | 1-40 | 2,7 | 1-89 | 3 | 2-10 | 3 |
| 25 | 2,2 | 1-54 | 3,1 | 2-17 | 3,3 | 2-31 | 4 |
| 30 | 2,5 | 1-75 | 3,4 | 2-38 | 3,7 | 2-59 | 5 |
| 35 | 2,7 | 1-89 | 3,7 | 2-59 | 4,2 | 2-94 | 6 |
| 40 | 3 | 2-10 | 4,1 | 2-87 | 4,6 | 3-22 | 7 |
| 50 | 3,4 | 2-38 | 4,6 | 3-22 | 5,7 | 3-99 | 8 |
| 60 | 4 | 2-80 | 5,3 | 3-71 | 6,5 | 4-55 | 9 |
| 70 | 4,5 | 3-15 | 6,1 | 4-27 | 7,2 | 5-04 | 10 |
| 80 | 4,9 | 3-43 | 6,7 | 4-69 | 7,9 | 5-53 | 11 |
| 100 | 5,9 | 4-13 | 7,9 | 5-53 | 9,3 | 6-51 | 12 |
| 120 | 6,8 | 4-76 | 9,2 | 6-44 | 10 | 7-00 | 13 |
| 140 | 7,6 | 5-32 | 10 | 7-00 | 11,5 | 8-05 | 14 |
| 160 | 8,6 | 6-02 | 11,5 | 8-05 | 12,5 | 8-75 | 15 |
| 200 | 10 | 7-00 | 14 | 9-80 | 14,5 | 10-15 | 16 |
| 250 | 13 | 9-10 | 17,5 | 12-25 | 16,5 | 11-55 | 17 |
| 300 | 15,5 | 10-85 | 20,5 | 14-35 | 17,5 | 12-25 | 18 |
| 350 | 18 | 12-60 | 24 | 16-80 | 19,5 | 13-65 | 19 |
| Добавлять на 100 отверстий | 0,21 | 0-14,7 | 0,29 | 0-20,3 | 0,1 | 0-07 | 20 |
|  | а | б | в | № |
| Примечания: 1. Наметку линий гибки нормировать, принимая одну линию за два отверстия. |
| 2. При наметке деталей, изготавливаемых из деловых отходов, Н.вр. и Расц. умножать на 1,5 (ПР-1). |

§ Е40-2-3. Резка стали на пресс-ножницах

Состав работы

1. Подача угловой и листовой стали на стол пресса.

2. Установка упора.

3. Резка стали по упору или по рискам.

4. Укладка деталей в штабель.

А. РЕЗКА УГЛОВОЙ СТАЛИ НА КОМБИНИРОВАННЫХ НОЖНИЦАХ

3 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 100 деталей

| Длина детали | Ширина полки, мм, до |
| --- | --- |
|  |  | 80 | 120 | 160 |  |

До 1 м

0,86

---------

0-60,2

1

---------

0-70

1,3

---------

0-91

1

Добавлять на каждые следующие полные или неполные 0,5 м длины детали

0,22

---------

0-15,4

0,33

---------

0-23,1

0,5

----------

0-35

| 2 |
| --- |
|  | а | б | в | № |

Б. РЕЗКА ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НА ГИЛЬОТИННЫХ НОЖНИЦАХ

3 разр. - 2

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 деталей

| Масса детали, кг, до | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,72 | 0-50,4 | 1 |
| 2 | 0,81 | 0-56,7 | 2 |
| 3 | 0,94 | 0-65,8 | 3 |
| 4 | 1,1 | 0-77 | 4 |
| 5 | 1,3 | 0-91 | 5 |
| 7 | 1,6 | 1-12 | 6 |
| 10 | 2,1 | 1-47 | 7 |
| 15 | 2,7 | 1-89 | 8 |
| 20 | 3,4 | 2-38 | 9 |
| 25 | 4,4 | 3-08 | 10 |
| 30 | 5,3 | 3-71 | 11 |
| 40 | 6,5 | 4-55 | 12 |
| 50 | 8,1 | 5-67 | 13 |
| 60 | 9,9 | 6-93 | 14 |

§ Е40-2-4. Зачистка деталей после газовой резки

Состав работы

1. Зачистка кромок и торцов деталей вручную зубилом.

2. Укладка деталей в штабель.

2 разр.

А. ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 10 м зачищенных кромок

| Толщина листовой стали, мм, до | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0,15 | 0-09,6 | 1 |
| 8 | 0,17 | 0-10,9 | 2 |
| 10 | 0,2 | 0-12,8 | 3 |
| 12 | 0,22 | 0-14,1 | 4 |
| 15 | 0,26 | 0-16,6 | 5 |
| 20 | 0,31 | 0-19,8 | 6 |
| 25 | 0,37 | 0-23,7 | 7 |
| 30 | 0,45 | 0-28,8 | 8 |

Б. ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 10 зачищенных торцов

|  | Ширина полки, мм, до |
| --- | --- |
|  | 50; 63 | 75; 80 | 90; 100 | 100; 125 | 140; 160 |

Н.вр.

---------

Расц.

0,1

--------

0-06,4

0,13

---------

0-08,3

0,19

---------

0-12,2

0,24

---------

0-15,4

0,34

---------

| 0-21,8 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д |

В. ИЗ ШВЕЛЛЕРНОЙ И ДВУТАВРОВОЙ СТАЛИ

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 10 зачищенных торцов

| Номер профиля | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | 0,15 | 0-09,6 | 1 |
| 14-16 | 0,21 | 0-13,4 | 2 |
| 18-20 | 0,27 | 0-17,3 | 3 |
| 22-24 | 0,33 | 0-21,1 | 4 |
| 27 | 0,44 | 0-28,2 | 5 |
| 30-33 | 0,52 | 0-33,3 | 6 |
| 36 | 0,62 | 0-39,7 | 7 |
| 40-45 | 0,78 | 0-49,9 | 8 |
| до 55 | 0,91 | 0-58,2 | 9 |

§ Е40-2-5. Продавливание отверстий в деталях из листовой стали на одноштемпельном прессе

Состав работы

1. Подача деталей на стол пресса.

2. Продавливание отверстий с передвижкой детали, развертыванием и кантовкой.

3. Снятие деталей с пресса и укладка в штабель.

Таблица 1

Состав звена

| Разряды рабочих | Масса детали, кг |
| --- | --- |
|  | до 35 | св. 35 |
| 4 разр. | 1 | 1 |
| 3 " | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Измеритель | Масса детали, кг, до |
| --- | --- |
|  |  | 20 | 35 | 60 | 100 |  |

100 деталей

0,97

--------

0-76,6

1,7

-------

1-34

3,3

--------

2-46

7,3

--------

5-44

1

Добавлять на 100 отверстий

0,14

---------

0-11,1

0,23

---------

0-18,2

0,25

---------

0-18,6

0,25

---------

0-18,6

| 2 |
| --- |
|  | а | б | в | г | № |
| Примечание. При продавливании отверстий в деталях из угловой стали Н.вр. и Расц. умножать на 1,1 (ПР-1). |

§ Е40-2-6. Сверление отверстий на станке

Состав работы

1. Подача деталей к станку.

2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали.

3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.

Таблица 1

Состав звена

| Разряды рабочих | Массы детали, кг |
| --- | --- |
|  | до 35 | св. 35 |
| 2 разр. | 1 | 2 |

А. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 отверстий глубиной 10 мм

| Количество отверстий в детали, шт., до | Диаметр отверстий, мм, до |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21 | 33 |  |
| 7 |

1,3

---------

0-83,2

1,4

---------

0-89,6

1

10

1,1

---------

0-70,4

1,2

---------

0-76,8

2

15

0,95

---------

0-60,8

0,99

----------

0-63,4

3

20

0,81

----------

0-51,8

0,88

---------

0-56,3

4

25

0,67

----------

0-42,9

0,78

---------

0-49,9

5

30

0,61

---------

0-39

0,67

---------

0-42,9

6

35

0,47

----------

0-30,1

0,57

----------

0-36,5

7

Добавлять на каждые следующие 5 мм глубины

0,1

----------

0-06,4

0,19

----------

0-12,2

| 8 |
| --- |
|  | а | б | № |
| Примечание. При пакетном сверлении листовой стали за глубину сверления принимать сумму толщин листов в пакете. Составление пакетов нормами не предусмотрено и нормируется отдельно. |

Б. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 100 отверстий глубиной 10 мм

|  | Диаметр отверстий, мм, до |
| --- | --- |
|  | Количество отверстий в детали, | 21 | 33 |  |
| шт., до | Длина детали, м |  |
|  | до 3 | св. 3 | до 3 | св. 3 |  |
| 7 |

1,7

--------

1-09

2,2

--------

1-41

2

--------

1-28

2,6

--------

1-66

1

10

1,3

---------

0-83,2

1,7

--------

1-09

1,8

--------

1-15

2

--------

1-28

2

30

1,1

---------

0-70,4

1,3

---------

0-83,2

1,6

---------

1-02

1,8

--------

1-15

3

35

0,92

---------

0-58,9

1,1

---------

0-70,4

1,4

--------

0-89,6

1,6

---------

1-02

| 4 |
| --- |
|  | а | б | в | г | № |
| Примечание. Добавку на каждые следующие 5 мм глубины сверления производить по табл. 2. |

В. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ШЕЙКАХ КРАНОВЫХ РЕЛЬСОВ

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 100 отверстий

| Диаметр отверстий, мм | Тип рельсов |
| --- | --- |
|  | Р43-Р65 | КР70; КР80 |

До 27

4,7

--------

3-01

7,8

---------

| 4-99 |
| --- |
|  | а | б |
| Примечание. При сверлении отверстий на приводном вертикальном станке Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-1). |

§ Е40-2-7. Правка профильной стали на ручном винтовом прессе

Состав работы

1. Подача металла на стол пресса.

2. Правка с кантовкой и передвижкой металла.

3. Снятие металла с пресса и укладка в штабель.

А. УГЛОВАЯ СТАЛЬ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 100 м

| Состав звена | Ширина полки, мм, до |
| --- | --- |

Н.вр.

---------

| Расц. | № |
| --- | --- |
| 4 разр.- 1 | 63 |

2,9

-------

| 2,16 | 1 |
| --- | --- |
| 3 " - 1 | 90 |

4,3

---------

| 3-20 | 2 |
| --- | --- |
| 4 " - 1 | 125 |

5,8

--------

| 4-23 | 3 |
| --- | --- |
| 3 " - 2 | 160 |

7,8

---------

| 5-69 | 4 |
| --- | --- |

Б. ШВЕЛЛЕРНАЯ И ДВУТАВРОВАЯ СТАЛЬ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 м

| Состав звена | Номер профиля, до |
| --- | --- |

Н.вр.

---------

| Расц. | № |
| --- | --- |
| 4 разр.- 1 | 10 |

4

--------

| 2-98 | 1 |
| --- | --- |
| 3 " - 1 | 16 |

5,7

---------

| 4-25 | 2 |
| --- | --- |
| 4 " - 1 | 22 |

7,7

---------

| 5-62 | 3 |
| --- | --- |
| 3 " - 2 | 30 |

11

--------

| 8-03 | 4 |
| --- | --- |

§ Е40-2-8. Правка деталей из листовой стали на плите вручную

Состав работы

1. Подача и укладка деталей на плиту.

2. Правка с помощью кувалды.

3. Снятие и укладка деталей в штабель.

3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 деталей

| Площадь деталей, м2, до | Толщина стали, мм, до |
| --- | --- |
|  |  | 4 | 8 | 12 | 16 |  |
| 0,1 |

1,4

--------

0-98

1,8

--------

1-26

2,2

--------

1-54

2,8

--------

| 1-96 | 1 |
| --- | --- |
| 0,14 |

2,8

--------

1-96

3,4

--------

2-38

4,5

--------

3-15

5,4

--------

| 3-78 | 2 |
| --- | --- |
| 0,18 |

3

--------

2-10

3,7

--------

2-59

4,9

--------

3-43

5,9

--------

| 4-13 | 3 |
| --- | --- |
| 0,22 |

3,4

--------

2-38

4,3

--------

3-01

5,4

--------

3-78

6,6

--------

| 4-62 | 4 |
| --- | --- |
| 0,26 |

3,8

--------

2-66

4,8

--------

3-36

6,2

--------

4-34

8,1

--------

| 5-67 | 5 |
| --- | --- |
| 0,3 |

4,3

--------

3-01

5,5

--------

3-85

7,1

--------

4-97

8,5

--------

| 5-95 | 6 |
| --- | --- |
| 0,4 |

5,2

--------

3-64

6,6

--------

4-62

8,5

--------

5-95

10

--------

| 7-00 | 7 |
| --- | --- |
| 0,5 |

5,9

--------

4-13

7,6

--------

5-32

9,6

--------

6-72

| - | 8 |
| --- | --- |
| 0,6 |

6,6

--------

4-62

8,5

--------

5-95

10,5

--------

7-35

| - | 9 |
| --- | --- |
| 0,8 |

8,1

--------

5-67

10

--------

7-00

-

| - | 10 |
| --- | --- |
| 1,0 |

9,2

--------

6-44

11

--------

7-70

-

| - | 11 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | № |
| Примечание. При правке мелких деталей площадью менее 0,015 м2 (шайбы, прокладки и т.п.) Н.вр. и Расц. умножать на 0,6 (ПР-1). |

§ Е40-2-9. Вальцовка листовой стали на приводных горизонтальных вальцах

Состав работы

1. Подача листов краном.

2. Вальцовка обечаек с контролем по шаблону.

3. Снятие свальцованных обечаек с укладкой.

Нормы времени и расценки на 1 обечайку

| Состав звена | Толщина листа, мм | Диаметр обечайки, м, до |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 1,8 | 2,5 |  |
| 4 разр. - 1 | 4-6 |

0,15

--------

0-11,2

0,21

---------

0-15,6

0,26

---------

0-19,4

| 1 |
| --- |
| 3 " - 1 | 7-9 |

0,17

---------

0-12,7

0,24

--------

0-17,9

0,31

---------

0-23,1

| 2 |
| --- |
| 5 разр. - 1 | 10-14 |

0,23

---------

0-18,5

0,3

--------

0-24,2

0,38

--------

0-30,6

| 3 |
| --- |
| 3 " - 1 | 16-20 |

-

0,35

---------

0-28,2

0,43

---------

0-34,6

| 4 |
| --- |
|  |  | а | б | в | № |

§ Е40-2-10. Гибка стали

Нормами параграфа предусмотрено:

гибка колец на приводном горизонтальном эксцентриковом прессе в холодном состоянии;

гибка стали вручную - в горячем состоянии;

гибка угловой стали вручную и на прессе предусмотрена полкой наружу.

Состав работ

При гибке угловой стали на прессе

1. Подача угловой стали на стол пресса.

2. Гибка колец с выправкой и прогонкой по шаблону.

3. Снятие с пресса и укладка деталей.

При гибке стали вручную

1. Наметка линий гибки.

2. Нагрев заготовок или деталей.

3. Гибка вручную с помощью приспособлений.

4. Правка места изгиба гладилкой.

5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону.

6. Снятие и укладка деталей.

Таблица 1

Состав звена

| Разряды рабочих | Способ гибки |
| --- | --- |
|  | на прессе | вручную |
| 5 разр. | - | 1 |
| 4 " | 1 | - |
| 3 " | 1 | 1 |

Гибка колец из угловой стали на прессе

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 м уголка

| Диаметр кольца, м, до | Ширина полки, мм, до |
| --- | --- |
|  |  | 63 | 80 | 100 |  |
| 3 |

14

---------

10-43

16,5

---------

12-29

21

--------

15-64

1

5

9

--------

6-70

11,5

---------

8-57

14,5

---------

10-80

2

10

6

---------

4-47

7,6

--------

5-66

10,5

---------

7-82

3

12

4,6

--------

3-43

6,3

--------

4-69

7,9

---------

5-88

| 4 |
| --- |
|  | а | б | в | № |
| Примечание. При гибке колец полкой внутрь Н.вр. и Расц. умножать на 1,1 (ПР-1). |

Гибка угловой и листовой стали под углом вручную

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 10 изгибов

| Угол изгиба, | Угловая сталь | Листовая сталь |
| --- | --- | --- |
|  | град., до | Ширина полки, мм, до | Толщина стали, мм |  |
|  | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 6-8 | 10-12 | 14-16 |  |
| 30 |

1,2

--------

0-96,6

1,3

-------

1-05

1,6

-------

1-29

2

-------

1-61

2,8

-------

2-25

0,24

-------

0-19,3

0,34

--------

0-27,4

0,57

--------

0-45,9

1

60

1,4

---------

1-13

1,7

---------

1-37

1,8

----------

1-45

2,3

---------

1-85

3,4

---------

2-74

0,34

---------

0-27,4

0,53

---------

0-42,7

0,82

---------

0-66

2

90

1,6

---------

1-29

2,1

----------

1-69

2,2

---------

1-77

2,8

---------

2-25

3,9

---------

3-14

0,54

----------

0-43,5

0,76

---------

0-61,2

1,2

---------

0-96,6

| 3 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | № |
| Примечания: 1. При гибке угловой стали полкой внутрь Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-1). |
| 2. Нормами табл. 3 гр. "е" - "з" предусмотрен изгиб длиной 100 мм. При изгибе длиной более 100 мм на каждые следующие 100 мм Н.вр. и Расц. увеличивать на 40% (ПР-2). |

Глава 2. СБОРКА СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

Техническая часть

1. Нормами гл. 2 предусмотрена сборка конструкций из готовых деталей под сварку, она должна осуществляться по размеченной геометрической схеме, копиру, кондуктору или упорам.

2. Сборка деталей в конструкцию предусмотрена на прихватках в количестве 4 шт. и более. При меньшем количестве к Н.вр. и Расц. применять коэффициенты, приведенные ниже.

Таблица 1

| Количество одинаковых конструкций, подлежающих сборке | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициенты к Н.вр. и Расц. | 1,1 (ТЧ-1) | 1,2 (ТЧ-2) | 1,3 (ТЧ-3) |
| Примечание. Одинаковыми считаются конструкции, имеющие одинаковую монтажную марку. Конструкции "такие" и "обратные" (или "так" и "наоборот") считать одинаковыми даже в том случае, если они имеют различные марки. |

3. В гл. 2 выпуска принята единая типовая технология сборки конструкций при следующем, ниже приведенном составе работы.

Состав работы

1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой.

2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях.

3. Построение геометрической схемы.

4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров.

5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметке под сварку с прихваткой.

6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.

4. Дополнительную оплату рабочим, выполняющим прихватку, за вредные условия труда производить с учетом удельного веса трудоемкости (табл. 2).

Таблица 2

| № п.п. | Шифр параграфа | Удельный вес работ по прихватке от общей трудоемкости, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | § Е40-2-11, § Е40-2-15 | 20 |
| 2 | § Е40-2-13, § Е40-2-16, § Е40-2-18, § Е40-2-20, § Е40-2-21,§ Е40-2-22 | 10 |
| 3 | § Е40-2-12, § Е40-2-14, § Е40-2-17, § Е40-2-19 | 35 |

Пример. Требуется произвести доплату за прихватку рабочему при сборке 10 колонн массой 2,5 т каждая с количеством деталей в одной колонне 60 шт. Нормативное время на выполненный объем, согласно § Е40-2-11, табл. 1 п. 3д, составит:

9,6 чел.-ч10=96 чел.-ч.

Отсюда трудоемкость прихватки, согласно удельному весу, по данному параграфу (20%) составит: 960,20=19,2 чел.-ч. Сумма доплат: 0-700,0819,2=1-08 руб.

§ Е40-2-11. Сборка колонн и стоек

Состав звена

6 разр. - 1

4	"	- 1

3	"	- 2

А. СПЛОШНЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 конструкцию

| Количество деталей в | Масса конструкции, т, до |
| --- | --- |
|  | конструкции, шт., до | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |  |
| 20 |

3,1

-------

2-52

4,2

-------

3-41

5,6

-------

4-55

7,0

-------

5-69

8,5

--------

6-91

9,8

-------

7-96

12,5

-------

10-16

-

1

40

3,7

--------

3-01

4,7

-------

3-82

6,2

-------

5-04

7,7

-------

6-26

9,1

-------

7-39

10,5

-------

8-53

13

-------

10-56

15,5

-------

12-59

2

60

4,2

-------

3-41

5,3

--------

4-31

6,8

-------

5-52

8,3

-------

6-74

9,6

-------

7-80

11

-------

8-94

13,5

-------

10-97

16

--------

13-00

3

80

-

6

-------

4-88

7,5

-------

6-09

8,8

--------

7-15

10,5

--------

8-53

12

-------

9-75

14

-------

11-38

16,5

-------

13-41

4

120

-

7

-------

5-69

8,4

-------

6-82

9,8

--------

7-96

11,5

-------

9-34

13

-------

10-56

15

-------

12-19

17,5

-------

14-22

| 5 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | № |
| Примечание. При сборке сплошных колонн из швеллерной или двутавровой стали Н.вр. и Расц. умножать на 0,6 (ПР-1). |

Б. РЕШЕТЧАТЫЕ (СКВОЗНЫЕ) ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 конструкцию

| Количество деталей в | Масса конструкции, т, до |
| --- | --- |
|  | конструкции, шт., до | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |  |
| 20 |

4,1

-------

3-33

5,4

-------

4-39

7,3

-------

5-93

9,1

-------

7-39

11

-------

8-94

12,5

-------

10-16

16

--------

13-00

-

1

40

4,8

-------

3-90

6,1

-------

4-96

8

-------

6-50

9,9

-------

8-04

11,5

--------

9-34

13

-------

10-56

16,5

-------

13-41

-

2

60

5,5

-------

4-47

6,9

-------

5-61

8,8

-------

7-15

11

-------

8-94

12,5

-------

10-16

14

-------

11-38

17

-------

13-81

21,5

-------

17-47

3

80

6,5

-------

5-28

7,7

-------

6-26

9,9

-------

8-04

11,5

-------

9-34

13

-------

10-56

15

-------

12-19

18

-------

14-62

21,5

-------

17-47

4

120

7,7

-------

6-26

9,1

-------

7-39

11

-------

8-94

12,5

-------

10-16

14,5

-------

11-78

16,5

-------

13-41

19

-------

15-44

22,5

-------

18-28

| 5 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | № |
| Примечание. При сборке решетчатых колонн, в которых пояса ветвей соединены планками, Н.вр. и Расц. умножать на 0,6 (ПР-1). |

§ Е40-2-12. Сборка стропильных, подстропильных ферм и связей в виде ферм

Состав звена

6 разр. - 1

4	"	- 1

3	"	- 2

Нормы времени и расценки на 1 конструкцию

| Количество деталей в | Масса конструкции, т, до |
| --- | --- |
|  | конструкции, шт., до | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |  |
| 60 |

4,6

--------

3-74

5,8

--------

4-71

7,1

--------

5-77

8,4

--------

6-82

9,7

--------

7-88

1

80

5,1

---------

4-14

6,4

--------

5-20

7,7

---------

6-26

8,9

--------

7-23

10,5

---------

8-53

2

100

5,5

---------

4-47

6,8

---------

5-52

8,1

--------

6-58

9,4

--------

7-64

11

---------

8-94

| 3 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д | № |

§ Е40-2-13. Сборка подкрановых балок

Состав звена

6 разр. - 1

4	"	- 1

3	"	- 2

Нормы времени и расценки на 1 конструкцию

| Количество деталей в | Масса конструкции, т, до |
| --- | --- |
|  | конструкции, шт., до | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |  |
| 20 |

4,2

---------

3-41

6,3

---------

5-12

8,4

--------

6-82

10,5

--------

8-53

12,5

---------

10-16

1

40

4,8

----------

3-90

7,1

---------

5-77

9,5

--------

7-72

12

---------

9-75

14,5

--------

11-78

| 2 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д | № |
| Примечание. Нормами и расценками предусмотрена сборка балок из листовой стали. |

§ Е40-2-14. Сборка балок, ригелей и прогонов

Состав звена

4 разр. - 1

3	"	- 1

Нормы времени и расценки на 1 т

| Количество деталей в | Масса конструкции, т, до |
| --- | --- |
|  | конструкции, шт., до | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 1,0 |  |
| 5 |

3,1

--------

2-31

2,7

-------

2-01

2,2

--------

1-64

1,8

--------

1-34

1,6

--------

1-19

1,1

-------

0-82

0,83

-------

0-61,8

1

7

3,7

--------

2-76

3,1

-------

2-31

2,6

--------

1-94

2

--------

1-49

1,8

--------

1-34

1,3

-------

0-96,8

0,92

-------

0-68,5

2

10

5,1

--------

3-80

4,5

---------

3-35

3,4

--------

2-53

2,5

--------

1-86

2,3

--------

1-71

1,7

--------

1-27

1,2

--------

0-89,4

3

15

7,2

--------

5-36

6,2

--------

4-62

4,7

--------

3-50

3,3

--------

2-46

3

--------

2-24

2,1

--------

1-56

1,5

--------

1-12

4

20

9,5

--------

7-08

8,4

--------

6-26

6,2

--------

4-62

4,4

--------

3-28

3,8

--------

2-83

2,8

-------

2-09

2

-------

1-49

5

25

12,5

--------

9-31

10,5

--------

7-82

7,7

--------

5-74

5,5

--------

4-10

4,7

--------

3-50

3,3

--------

2-46

2,4

--------

1-79

6

30

15

--------

11-18

13

--------

9-68

9,2

--------

6-85

6,6

--------

4-92

5,5

--------

4-10

4

--------

2-98

2,9

-------

2-16

| 7 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | № |
| Примечания: 1. Нормами и расценками предусмотрена сборка конструкций из профильной стали. |
| 2. Сборку балок и ригелей из листовой стали нормировать по § Е40-2-13. |

§ Е40-2-15. Сборка связей

А. В ВИДЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ ИЛИ КРЕСТОВ

Состав звена

4 разр. - 1

3    "     - 1

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 т

| Количество деталей в | Масса конструкции, т, до |
| --- | --- |
|  | конструкции, шт., до | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 |  |
| 5 |

5,1

---------

3-80

3,4

--------

2-53

2,1

--------

1-56

1,4

---------

1-04

1

---------

0-74,5

1

7

6,7

---------

4-99

4,5

---------

3-35

2,7

---------

2-01

2

--------

1-49

1,3

---------

0-96,8

2

10

9,2

----------

6-85

6,1

---------

4-54

3,6

--------

2-68

2,6

---------

1-94

1,8

--------

1-34

3

15

12

---------

8-94

8

--------

5-96

5

--------

3-72

3,6

---------

2-68

2,4

---------

1-79

| 4 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д | № |

Б. В ВИДЕ ФЕРМ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 т

| Состав звена | Масса конструкции, т, до |
| --- | --- |
|  | 0,2 | 0,3 | 0,4 |

4 разр. - 2

3 " - 1

8,6

----------

6-54

7,4

---------

5-62

6,2

----------

| 4-71 |
| --- |
|  | а | б | в |

§ Е40-2-16. Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков

Состав звена

4 разр. - 1

3    "     - 1

Нормы времени и расценки на 1 т

| Количество деталей в | Масса конструкции, т, до |
| --- | --- |
|  | конструкции, шт., до | 0,3 | 0,65 | 1 | 1,5 |  |
| 5 |

5,2

----------

3-87

3,8

----------

2-83

2,6

---------

1-94

2,1

---------

1-56

1

10

5,4

----------

4-02

4,1

----------

3-05

3

---------

2-24

2,2

---------

1-64

2

20

5,9

----------

4-40

4,8

----------

3-58

3,8

---------

2-83

2,8

---------

2-09

3

30

6,6

----------

4-92

5,8

----------

4-32

5

---------

3-72

3,3

----------

2-46

4

40

7,3

----------

5-44

6,8

----------

5-07

6,2

---------

4-62

4

---------

2-98

5

50

-

-

7,4

----------

5-51

4,6

---------

3-43

6

60

-

-

8,6

----------

6-41

5,6

---------

4-17

| 7 |
| --- |
|  | а | б | в | г | № |

§ Е40-2-17. Сборка лестниц

Состав звена

4 разр. - 1

3    "     - 1

А. ИЗ УГЛОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 т

| Количество деталей в | Масса конструкции, т, до |
| --- | --- |
|  | конструкции, шт., до | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |  |
| 10 |

7,8

--------

5-81

6,9

--------

5-14

-

-

-

-

-

1

15

9,1

--------

6-78

8,1

--------

6-03

6,7

--------

4-99

5,7

--------

4-25

-

-

-

2

20

-

9,8

--------

7-30

8

-------

5-96

6,6

--------

4-92

5,7

-------

4-25

-

-

3

30

-

-

9,8

--------

7-30

7,8

-------

5-81

6,5

-------

4-84

5,5

-------

4-10

4,7

-------

3-50

4

40

-

-

12,5

--------

9-31

9,8

--------

7-30

7,8

-------

5-81

6,4

-------

4-77

5,2

--------

3-87

5

60

-

-

-

12,5

--------

9-31

9,8

--------

7-30

7,8

-------

5-81

6,1

--------

4-54

| 6 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | № |

Б. ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 т

| Количество деталей в | Масса конструкции, т, до |  |
| --- | --- | --- |
| конструкции, шт, до | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |  |
| 15 |

6,1

-----------

4-54

5,3

----------

3-95

4,8

-----------

3-58

4,5

----------

3-35

4,3

----------

3-20

1

20

8,4

----------

6-26

6,8

----------

5-07

5,6

----------

4-17

5,1

-----------

3-80

4,8

-----------

3-58

2

30

-

10

---------

7-45

7,7

-----------

5-74

6,6

------------

4-92

5,9

-----------

4-40

3

40

-

15

-----------

11-18

10,5

----------

7-82

8,6

-----------

6-42

7,6

-----------

5-66

4

60

-

-

15

-----------

11-18

11,5

-------

8-57

10

----------

7-45

| 5 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д | № |

Примечание. Нормами и расценками данного параграфа предусмотрена также сборка лестниц с переходными площадками.

§ Е40-2-18. Сборка ограждений лестниц и площадок

Состав звена

3 разр. - 1

1    "     - 1

Нормы времени и расценки на 1 т

| Разновидность ограждений |
| --- |
| с бортовой полосой | без бортовой полосы |

8,8

----------

5-90

16

----------

| 10-72 |
| --- |
| а | б |

§ Е40-2-19. Сборка мелких конструкций типа кронштейнов, упоров, столиков, элементов фонарей

Состав звена

4 разр. - 1

3    "     - 1

Нормы времени и расценки на 1 т

| Количество деталей в | Масса конструкции, т, до |  |
| --- | --- | --- |
| конструкции, шт., до | 0,025 | 0,5 | 0,1 | 0,3 |  |

7

12

----------

8-94

9,1

-----------

6-78

6,1

-----------

4-54

4,3

-----------

3-20

1

15

-

14

----------

10-43

8,4

-----------

6-26

5,1

---------

3-80

2

20

-

-

12,5

---------

9-31

6,6

---------

4-92

3

30

-

-

-

8,1

--------

6-03

| 4 |
| --- |
|  | а | б | в | г | № |

§ Е40-2-20. Сборка балок путей подвесного транспорта с накладками

Состав звена

5 разр. - 1

3    "     - 1

Нормы времени и расценки на 1 т

|  | Номер профиля балки |
| --- | --- |
|  | 14 | 16 | 18-24 | 27-30 | 36 | 45 |

Н.вр.

--------

Расц.

16

---------

12-88

14

----------

11-27

13-----------

10-46

12,5

---------

10-06

10

--------

8-05

7,5

----------

| 6-04 |
| --- |
|  | а | б | в | г | д | е |

Примечания: 1. Сборку элементов крепления монорельсовых путей (подвесок) нормировать по § Е40-2-19.

2. Сборку балок для подвески монорельсовых путей нормировать по § Е40-2-14.

§ Е40-2-21. Сборка бункеров

Состав звена

6 разр. - 1

4    "   . - 2

3    "     - 1

Нормы времени и расценки на 1 т

|  | Бункер |
| --- | --- |
|  | прямоугольный объемом до 60 м3 | круглый объемом до 60 м3 |

Н.вр.

-----------

Расц.

15

-----------

12-52

19,5

---------

| 16-28 |
| --- |
|  | а | б |

§ Е40-2-22. Сборка воронок, течек, желобов

Состав звена

5 разр. - 1

4 разр. - 1

Нормы времени и расценки на 1 т

|  | Конструкции |
| --- | --- |
|  | простые | сложные | индивидуальные особой сложности |

Н.вр.

----------

Расц.

22

-----------

18-70

25,5

-----------

21-68

28,5

-----------

| 24-22 |
| --- |
|  | а | б | в |