|  | Утверждены |
| --- | --- |
|  | распоряжением министерства строительства Сахалинской области от « » 2011 г. № |

ПОЛОЖЕНИЕ

по проектированию, устройству и передаче в эксплуатацию навесных фасадов с воздушным зазором в Сахалинской области

(вторая редакция)

Положение  разработано  Некоммерческим партнерством «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» (НП СРО «Сахалинстрой»), ОАО «Институт «Сахалингражданпроект», Министерством строительства Сахалинской области используя «Рекомендации по проектированию навесных фасадных систем для нового строительства и реконструкции зданий». Москомархитектура. Москва, 2002» [48], «ТР 161-5 - Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем» от 09.03.2005 года, Правительство г. Москвы [49], «Временные рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем» г.Новосибирск, 2008 и  на основе изучения и анализа зарубежного и отечественного  опыта по монтажу навесных фасадных систем (НФС) с воздушным зазором, с учетом требований Технических регламентов, Сводов правил (СНиП, ГОСТ, СП), Технических свидетельств Минрегионстрой РФ НФС на право применения на территории России, Заключений аккредитованных специализированных лабораторий по итогам натурных огневых испытаний НФС в соответствии ГОСТ 31251-2008 [42], а также Технических свидетельств Минрегионстрой РФ, сертификатов с протоколами испытаний с указанием значений показателей, установленных Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности на материалы и  изделия, применяемые при производстве работ по монтажу НФС.

Привлечённые эксперты и рецензенты: ЗАО «Группа – О.С.Т.» (г. Челябинск); НТО ООО «ЮконИнжиниринг» (г. Нижний Новгород); ООО «Диат-Проект» (г. Москва);   ООО «Краспан» (Красноярский край, г. Железногорск); ООО «Ронсон системы» (г. Москва); Ассоциация производителей фасадных систем «АНФАС» (г. Москва).

Настоящее Положение по проектированию, устройству и передаче в эксплуатацию навесных фасадных систем с воздушным зазором в Сахалинской области (далее – Положение) разработано для обязательного использования и руководства заказчиками, проектировщиками, строителями, надзорными, контролирующими органами и эксплуатирующими организациями Сахалинской области, с целью повышения качества и безопасности проектных решений и монтажных работ по устройству многослойных навесных конструкций утепления и отделки наружных стен зданий с воздушным зазором – навесных фасадов (далее - НФ) и передаче их в эксплуатацию.

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Безопасность объекта – способность объекта непрерывно сохранять работоспособность в определенных условиях эксплуатации в течение определенного времени. Безопасность включает требования обеспечения прочности, жесткости, устойчивости,  как всей системы, так и ее элементов.

Ветрогидрозащитная паропроницаемая мембрана (ВГПМ)  – специальный пленочный материал, укладываемый по внешней поверхности теплоизоляции для её защиты от намокания во время монтажа  и выветривания волокон восходящими или турбулентными  потоками воздуха во время эксплуатации НФ.  Тип или марка ВГПМ должна соответствовать приведенной в спецификации Технической оценки ФАУ ФЦС (ТО) Технического свидетельства (ТС) Минрегиона РФ на конкретную применяемую НФС.

Воздушный зазор – расстояние между внутренней поверхностью экрана и теплоизоляцией (или влаговетрозащитной паропроницаемой плёнкой (мембраной) поверх утеплителя). Толщина воздушного зазора определяется при разработке проектной документации и  при выполнении теплотехнического расчёта и расчёта влаготеплопереноса внутри конструкции.

Коррозионная стойкость - способность материалов сопротивляться коррозии, определяющаяся скоростью коррозии в данных условиях. Для оценки скорости коррозии используются как качественные, так и количественные характеристики. Изменение внешнего вида поверхности металла, изменение его микроструктуры являются примерами качественной оценки скорости коррозии.

Кронштейны (консоли) – несущие элементы каркаса НФС, предназначенные для крепления направляющих (вертикальных или горизонтальных), фиксируемые на основании и воспринимающие постоянные, временные и иные нагрузки.

Крепеж – детали, служащие для соединения элементов НФС между собой и крепления к основанию.

Навесная фасадная система с воздушным зазором (НФС) - многослойная конструкция утепления и отделки наружных стен, имеющая конкретное, зарегистрированное в ФАУ ФЦС Минрегиона РФ, наименование, в состав которой входят следующие элементы: подконструкция, теплоизоляция (при необходимости), ветрогидрозащитная паропроницаемая мембрана (при необходимости), воздушный зазор, экран (декоративная облицовка) и имеющая разрешение на применение в строительстве на территории РФ (Техническое свидетельство Минрегиона РФ – ТС).

Навесной фасад (НФ) – проектируемая ограждающая фасадная конструкция, привязанная к конкретному зданию или сооружению на базе конкретной навесной фасадной системы (НФС), имеющей Техническое свидетельство Минрегионразвития РФ.

Направляющие – линейные элементы подконструкции НФС, предназначенные для крепления экрана. В системах могут присутствовать вертикальные и горизонтальные направляющие или только одни из этих элементов.

Надежность строительного объекта - свойство строительного объекта сохранять заданные функции в течение требуемого промежутка времени.

Основание НФС – несущий, самонесущий или конструктивный навесной элемент (наружная стена) здания, воспринимающий нагрузки от НФС, передаваемые кронштейнами, которые крепятся к основанию.

Обследование здания или сооружения - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления, усиления или реконструкции.

Подконструкция  – несущий каркас НФС, включает в себя кронштейны, направляющие и другие элементы, который совместно с экраном воспринимает, перераспределяет и передает на основание постоянные и  временные (ветровые, температурные, нагрузки от обледенения экрана и направляющих, сейсмические)  и иные нагрузки.

Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и (схем, чертежей и таблиц), макетов и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта фасада  объектов капитального строительства или  их частей.

Рабочая документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме,  рабочих чертежей, карт (схем, чертежей и таблиц), спецификаций материалов, изделий и оборудования, которая  разрабатывается в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства и уточнения объёмов и сметной стоимости работ.

Техническое свидетельство (ТС) Минрегиона РФ – документ, подтверждающий пригодность новой продукции указанного наименования (конкретного нового  материала, изделия, технологии  или конструкции), для применения в строительстве на территории РФ с учётом обязательных  требований строительных, санитарных, пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утверждённых в соответствии с действующим законодательством. Техническое свидетельство оформляется в соответствии с приказом Минрегиона России от 24 декабря 2008 года № 292 [6], зарегистрированным Минюстом РФ 27 января 2009 года, регистрационный № 13170.

Теплоизоляция – слой утеплителя, предназначенный для выполнения теплоизолирующих функций, толщина которого определяется в проектной документации при теплотехническом расчёте. В НФС для теплоизоляции применяются негорючие утеплители, которые должны строго соответствовать спецификации Технической оценки (ТО) ФАУ ФЦС в Техническом свидетельстве  Минрегиона РФ на конкретную НФС.

ФАУ ФЦС Минрегиона РФ -  Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве». Учредителем Учреждения является Министерство регионального развития Российской Федерации. Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, связанную с реализацией научно-технической и организационной политики Министерства в сфере строительства и градостроительства. Наряду с другими вопросами, ФАУ ФЦС организует и проводит работы по подготовке выдаваемых Минрегионом России технических свидетельств о пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве (пункт 5.13 Положения о Минрегионе России «Правила подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.97г. №1636 [4]; приказ Минрегиона России от 07.08.2008г. №127; приказ Минрегиона России от 24.12.2008 г. № 292, зарегистрированный Минюстом России 27.01.2009г., регистрационный № 13170 [6]).

Экран – наружный декоративно-защитный слой (облицовка) НФС. Его главной функцией, наряду с эстетической (архитектурной), является защита основания, утеплителя и подконструкции НФС от атмосферных воздействий, солнечной радиации, антропогенных воздействий, а также их сочетаний.

- ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Настоящее Положение разработано для применения на территории Сахалинской области при выборе заказчиком конкретной НФС, проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и при передаче в эксплуатацию этих конструкций на  жилых зданий высотой до 75 метров, зданий общественного назначения высотой до 50 метров II уровня ответственности, а также производственных зданий I - IV степеней огнестойкости с влажным (средне агрессивным) температурно-влажностным режимом на территории Сахалинской области.

2.2. В случаях применения НФ для зданий, параметры которых превышают значения, установленные п.1.1 настоящего Положения, необходимо разрабатывать специальные технические условия и получать отдельные Технические свидетельства Минрегиона РФ на применяемые НФ  для каждого такого  конкретного здания.

2.3. Возможность применения (привязки) НФС для зданий, имеющих архитектурно-историческое значение, согласовывается с органом архитектуры и градостроительства муниципального образования и министерством культуры Сахалинской области  в каждом конкретном случае.

2.4. Выбор и применение конкретных НФС для привязки на  зданиях и сооружениях различных классов  функциональной пожарной  опасности  должно строго соответствовать области применения в ТС Минрегиона РФ на эту конкретную НФС.

2.5. Учитывая, что Сахалинская область расположена в сейсмически активной зоне, при выборе НФС заказчики и проектировщики обязаны применять такие НФС, которые имеют разрешение Минрегиона РФ  на применение в таких регионах, что обозначено в ТС Минрегиона РФ на них.

2.6. При проектировании навесных фасадов в Сахалинской области заказчики и проектировщики обязаны  учитывать требования Муниципальных нормативных положений и документов «Об архитектурных требованиях, предъявляемых к внешнему виду зданий и сооружений, расположенных на территории Городского округа» и нормативах градостроительной деятельности  муниципальных  образований.

- ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.Основные преимущества НФС:

- возможность их применения (привязки), как типовых и апробированных фасадных конструкций, получивших разрешение на применение в строительстве на территории РФ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.1997г. №1636 [4] и прошедших натурные огневые испытания в соответствии с п.9 ст. 87 Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» [2] и ГОСТ 31251-2008 [42], что значительно ускоряет процесс проектирования (привязки), комплектации и монтажа выбранных систем утепления фасада;

- возможность использования различных облицовочных материалов (натуральный камень, керамогранит, алюминиевые, стальные, титановые и из других материалов композитные  панели (КП), реечный профиль, листовые стальные, алюминиевые, медные, титановые  и другие  материалы;

- широкая возможность цветовых комбинаций;

- высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики НФ;

- прогнозируемая долговечность;

- устойчивость фасадной системы к атмосферным воздействиям;

- быстрый монтаж НФ в любое время года.

3.2. Настоящее Положение содержит общие рекомендации по выбору, проектированию (привязке), устройству и передаче в эксплуатацию НФ.

3.3. В настоящем Положении также приводятся технические требования к материалам, изделиям  и комплектующим НФ.

3.4. Устройство НФ при строительстве, реконструкции зданий (сооружений) и капитальном ремонте фасадов  допускается только при наличии комплекта проектной и рабочей документации, разработанной для данного конкретного здания (сооружения) на основании выбранной заказчиком для применения НФС.

3.5. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства с использованием НФС осуществляется на основании разрешения на строительство.

3.6. В случаях, установленных ст.54 Градостроительного кодекса РФ, при строительстве и  реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация на которые подлежит государственной экспертизе, осуществляется государственный строительный надзор.

- ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НЕСУЩИХ    СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И  СООРУЖЕНИЙ

  - До начала работ по проектированию и монтажу НФ  на существующих зданиях при их реконструкции или при капитальном ремонте фасадов здания проводится обследование технического состояния несущих строительных конструкций здания, в том числе и фасада  или конструкций ранее смонтированного НФ с целью определения возможности восприятия ими дополнительных статических и динамических нагрузок или других воздействий, а также для обоснования необходимости и возможности  (целесообразности) выполнения работ по монтажу НФ или  ремонту и/или  усилению существующих конструкций НФ.

  - Обследование технического состояния несущих строительных конструкций зданий и сооружений производится в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 и ГОСТ 53778-2010 [24, 44].

  - Конкретный объём,  элементы и конструкции здания или сооружения, подлежащие обследованию, устанавливаются в программе обследования, разработанной проектной организацией на основании  задания застройщика или заказчика.

  - Обследование здания, кроме других необходимых работ, обязательно должно включать такие работы, как:

- определение точных размеров и конфигурации здания, пилястр, внутренних углов, выступающих частей фасада, лоджий, оконных и дверных проёмов, их расположение [16,30,34,36,37];

- отклонений от вертикали всех участков наружных стен [16,30,34,36,37];

- выявление типа и состояния материала несущих стен здания;

- проведение испытаний крепежных (анкерных) элементов на выдергивающие усилия, в соответствии с правилами, описанными в разделе   5 настоящего Положения, с помощью которых будет крепиться конструкция НФ;

- наличие кабельных проводок и кабельных вводов на фасаде здания;

- наличие балконов, козырьков над входами, кондиционеров и других выступающих конструкций и оборудования на здании (сооружении), их состояние;

- состояние и материал крыши здания, кровли и цоколя объекта.

  - Необходимость выполнения иных видов обследования, включая инженерные и гидрологические изыскания,  для разработки проектной документации на устройство НФ зданий и сооружений определяется застройщиком (заказчиком) совместно с проектной организацией в зависимости от конструкции конкретной применяемой (привязываемой) НФС, величины ее нагрузки на фундаменты и другие несущие конструкции эксплуатируемых зданий, а также их фактического технического состояния и износа.

- ИСПЫТАНИЯ КРЕПЁЖНЫХ (АНКЕРНЫХ) ЭЛЕМЕНТОВ НА ВЫДЕРГИВАЮЩИЕ УСИЛИЯ

  - Предусматриваются следующие правила проведения контрольных испытаний.

    - Испытания проводят на трех контрольных участках.

    - Выбор контрольных участков осуществляют на основании результатов визуального осмотра по критерию «Наихудшее состояние конструкции (материала) стены». Площадь контрольного участка – не менее 20м2 с рекомендуемыми размерами 10х2 (высота) метров.

    - Общее количество анкеров, устанавливаемых на всех участках – не менее 15шт.

    - Испытательное устройство должно фиксировать усилия в процессе вытягивания анкеров. Нагрузка должна действовать перпендикулярно плоскости основания. Расстояние от места упора вытягивающего устройства до оси анкера необходимо принимать не менее 150 мм. Продолжительность нагружения – 1 мин. Максимальная нагрузка Ni (кН) фиксируется при первом прекращении увеличения испытательной нагрузки.

    - В результате испытаний анкерного крепления устанавливается максимальное усилие Ni (кН), при котором происходит разрушение крепления.

Значение несущей способности анкерного крепления (R) определяют по формуле:

R=Nср . 0,23, где:

Nср – среднее значение по пяти наименьшим результатам испытаний;

0,23 – коэффициент безопасности.

Полученное значение R сравнивают с установленным в Техническом свидетельстве Минрегиона РФ на испытуемые распорные анкера, значением Rrec для конкретной марки анкера, вида и прочности стенового материала. В качестве расчетной способности анкерного крепления принимают меньшее значение.

    - Результаты испытаний оформляются протоколом испытаний крепёжных (анкерных) элементов на выдергивающие усилия.

  - Оценку результатов испытаний, составление протокола и определение допускаемого выдергивающего усилия на анкера должна осуществлять аккредитованная лаборатория по заказу заказчика или проектной организацией в соответствии договора с заказчиком.  Данные результаты испытаний необходимо учитывать проектной организацией при проектирования НФ и выбора типа и размеров анкеров для надёжного крепления элементов несущей конструкции НФ.

  - Несущие основания зданий можно подразделить на три типа:

- прочное полнотелое основание (бетон, керамический и силикатный полнотелый кирпич);

- прочное пустотелое основание (щелевой кирпич, пустотелые бетонные или керамзитобетонные блоки);

- пористое полнотелое основание (газобетон, газосиликатные блоки).

Для каждого типа несущего основания подбирается оптимальный принцип анкеровки. Так, в прочных основаниях используется анкеровка силами трения, а в пористых – анкеровка формой гильзы дюбеля.

Пористые основания обладают повышенной способностью к разрушению при постоянном давлении. Именно по этой причине для зданий, имеющих пористое основание, нецелесообразно применять дюбели, анкеровка которых осуществляется силами трения. Следует учитывать, что при анкеровке силами трения в пористых основаниях в начальный период наблюдаются вполне приемлемые значения усилия при испытании дюбеля «на вырыв», далее ситуация заметно ухудшается, и по прошествии времени воспринимаемые таким дюбелем максимальные нагрузки падают в разы.

Анкеровка формой гильзы дюбеля позволяет избежать давления на материал или, точнее говоря, сделать его не определяющим при работе дюбеля. Выступы на гильзе дюбеля формируют в пористых основаниях «карманы», которые работают не на распор, а на сдвиг материала несущего основания.

- ТРЕБОВАНИЯ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ – ОСНОВАНИЮ ДЛЯ МОНТАЖА  НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ

6.1. До монтажа НФ  в существующих зданиях необходимо выполнить капитальный ремонт (ремонт) и подготовку стен для монтажа навесного фасада с воздушным зазором (удаление непрочной штукатурки, восстановление кирпичной и каменной кладки, решение вопросов по силовым кабелям, кабелям связи, креплением настенного оборудования, расшивка и ремонт швов между стеновыми панелями, обработка, при необходимости, оконных коробок по периметру и прочее) по результатам предварительного обследования здания (сооружения).

6.2.    В реконструируемых зданиях штукатурка, способная (по расчету) нести нагрузку от массы НФС, сохраняется.

6.3.  В новом строительстве монтаж НФС может производиться на зданиях с железобетонным и металлическим каркасом и заполнением стеновых проемов полнотелым керамическим кирпичом или блоками из лёгких бетонов плотностью  менее 900 кг/м3  с применением специальных проектных решений передачи нагрузок на несущие элементы каркасов зданий..

  - Необходимо также выполнить необходимые работы по устранению биологического заражения и причин биологического заражения материалов наружных стен, балконов, ограждений балконов, цоколя, окон с наружной стороны и козырька крыши (при необходимости, выявленного при обследовании здания перед проектированием.

  - Приемка наружных стен под монтаж НФ производится в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 и СП 48.13330.2011 [17,21] и оформляется соответствующим актом.

  - Допускаемые значения отклонений от вертикали и горизонтали между монолитными участками, от проектной длины элементов, величины местных неровностей не должны превышать указанных в табл. 1.

Таблица 1.

| Параметр | Допускаемые отклонения | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций для: |  |  |
| - стен и колонн, поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия | 15 мм | Измерительный, каждый конструктивный элемент, журнал работ |
| - стен и колонн, поддерживающих сборные балочные конструкции | 10 мм | То же |
| - стен зданий и сооружений, возводимых в скользящей опалубке, при отсутствии промежуточных перекрытий | 1/500 высоты сооружения, но не более 100 мм | Измерительный, всех стен и линий их пересечения, журнал работ |
| - стен зданий и сооружений, возводимых в скользящей опалубке, при наличии промежуточных перекрытий | 1/1000 высоты сооружения, но не более 50 мм | То же |
| 2. Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка | 20 мм | Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50 - 100 м, журнал работ |
| 3. Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей | 5 мм | То же |
| 4. Длина или пролет элементов | ±20 мм | Измерительный, каждый элемент, журнал работ |

  - Допускаемые отклонения размеров и положения каменных конструкций и стенового заполнения не должны превышать значения, приведенные в табл. 2.

Таблица 2.

| Проверяемые конструкции | Допускаемые отклонения стен, мм | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали: |  | Измерительный, геодезическая исполнительная схема |
| на один этаж | 10 |  |
| на здание высотой более двух этажей | 30 |  |
| Толщина швов кладки: |  | Измерительный, журнал работ |
| горизонтальных | -2; +3 |  |
| вертикальных | -2; +2 |  |
| Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены | 15 | Технический осмотр, геодезическая исполнительная схема |

  - При отклонениях параметров стен от допустимых значений, решение о применении НФ принимает заказчик по предложению проектной организации и по согласованию с разработчиком (заявителем) системы.

- ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НФС

7.1. В НФ следует применять только те облицовочные материалы, которые успешно прошли огневые испытания по ГОСТ 31251-2008  «Стены наружные с внешней стороны. Методы испытаний на пожарную опасность» [42] в составе конкретно выбранной заказчиком для применения  в проекте (привязки)  НФС. НФС по результатам натурных огневых испытаний присваивается  соответствующий класс пожарной опасности (К0…К3), должна иметь заключение аккредитованной лаборатории по результатам натурных огневых испытаний по ГОСТ 31251-2008 [42] и  должны иметь Техническую оценку (ТО) «Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ ФЦС) Министерства регионального развития РФ в составе ТС Минрегиона РФ на конкретные облицовочные материалы.

Запрещается (письмо Минрегиона РФ от 12.01.2011 №148-ИП/08 [55] и письмо МЧС России от 24.11.2010 №25-4-3342 [54]) применять в НФ композитные панели и панели из других материалов, которые не проходили натурные огневые испытания в составе конкретной привязываемой  НФС по ГОСТ 31251-2008 [42], руководствуясь только идентичностью их по группе горючести (по ГОСТ 30244-94 [39]) и воспламеняемости (по ГОСТ 30402) с ранее испытанными композитными панелями в составе НФС (смотри в спецификации ТО в ТС на  НФС).

В соответствии  п.9 ст. 87 Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» [2] «Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности».

Поэтому, каждое другое изделие в составе конструкции НФ, в том числе и особенно, изделия декоративного экрана НФ, должны пройти натурные огневые испытания по ГОСТ 31251-2008 [42] в составе этой НФС. Только эти обязательные испытания  могут   подтвердить или не подтвердить возможность их применения в этой НФС с внесением изменений в ТС на эту НФС и с сохранением присвоенного класса пожарной опасности (К) этой НФС.

7.2. Композитные панели могут применяться в НФ, как правило, в виде кассет. Возможность применения композитных панелей в виде плоских листов должна быть специально указана в соответствующих протоколах огневых испытаний, в спецификации ТО ФАУ ФЦС и в соответствующих «Альбомах технических решений…» на эти привязываемые на данном объекте НФС.

7.3. С целью обеспечения контроля применяемых на объектах композитных панелей  в качестве облицовки в НФ следует осуществлять идентификационный контроль их среднего слоя с использованием следующих методов:

- ГОСТ Р 53293-2009 «Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа».

- «Методика ФГУ ВНИИПО МЧС России от 2005 г. «Материалы строительные. Метод испытания по определению теплоты сгорания» (аналог стандарт ISO 1716: 2002).

Кроме того, идентификационный контроль может осуществляться согласно приложениям А и Б ГОСТ 31251-2008 [42], основанным на вышеуказанных методах испытаний.

В рамках идентификационного контроля при проведении входного контроля применяемых на стройплощадке композитных панелей (АКП) подрядчику и заказчику следует контролировать их общую толщину, толщину обшивок и марки сплавов обшивок, сравнивая эти характеристики  с приведенными в ТО ТС Минрегиона РФ на эти конкретные АКП, предусмотренные  в проектной документации при привязке выбранной заказчиком НФС к данному объекту. Идентификационный контроль композитных панелей рекомендуется проводить как при их поступлении на стройплощадку перед монтажом НФ, в процессе монтажа, а также,  при приемке заказчиком НФ с облицовкой из композитных материалов. При несоответствии указанных параметров АКП при любом контроле они должны быть запрещены заказчиком для использования, изъяты из оборота и должны быть подрядчиком вывезены со строительной площадки.

Кроме того, при входном контроле  подрядчиком или заказчиком, несоответствие поставленных на стройплощадку  АКП предусмотренным в проектной документации и однозначно не относящихся к изделиям  группы горючести Г1 и,  поэтому, также подлежащих изъятию из оборота и вывозу со строительной площадки,  определяются по следующей экспресс-диагностике внутреннего слоя АКП и самих АКП (ст.13 ФЗ от 22.07.08 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ТС Минрегиона РФ на НФС):

а) (пункт 5, 1) продолжительность самостоятельного горения оголённого с двух сторон внутреннего слоя АКП при воздействия открытого огня  на него - 0 секунд!;

б)  (пункт 6) не допускается образование капель расплава при воздействии открытого огня на оголённый с двух сторон внутренний слой АКП;

Кроме того, АКП группы горючести Г1 со средним слоем с низшей теплотой сгорания не более 14 МДж/кг имеет удельный вес одного квадратного метра  не менее 7,4 кг.

Если указанные в п. а) и б) характеристики не соответствуют приведенным выше, или вес одного кв. метра менее чем 7.4 кг – эти  АКП однозначно не могут быть применены в НФ, какие бы показатели в Сертификатах на них не были.

7.4. При проектировании и монтаже НФ следует соблюдать все конструктивные решения и номенклатуру применяемых материалов и изделий, с которыми, выбранная для применения в проекте привязки  НФС, прошла натурные огневые испытания и которые приведены в соответствующих Протоколах огневых испытаний и  в спецификациях ТО ФАУ ФЦС Минрегиона РФ в ТС на эти системы и в «Альбомах технических решений…» на них.

Запрещается, в том числе и проектным организациям (письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010 №39228-ИП/08 [53]),  без согласования с испытательными лабораториями, проводившими натурные огневые испытания выбранную заказчиком НФС для привязки в проекте, изменять конструктивные решения фасадных систем, изменять номенклатуру применяемых  материалов и изделий, способ применения или применять решения, не апробированные в процессе огневых испытаний по ГОСТ 31251-2008 [42]. Отступления от технических решений  конструкции применяемой НФС, в том числе возможность замены предусмотренных в НФС материалов и изделий на другие, имеющие ТС Минрегиона РФ, должны быть согласованы в установленном ФГУ ФЦС Минрегиона РФ  порядке.

7.5. Проектным организациям при разработке проекта «привязки» НФС с облицовкой из композитных панелей для конкретных зданий, в обязательном порядке, следует учитывать требования и особенности «привязки» этих НФС с конкретными типами композитных панелей в зависимости от объемно-планировочных решений зданий, приведенные в сопроводительных письмах (заключениях)  к протоколам огневых испытаний этих систем, в Техническом регламенте «О требованиях пожарной безопасности», в   соответствующих сводах правил (СП) и/или других нормативных или методических документах (МДС).

7.6. При необходимости установки поверх или внутри НФ любого электрооборудования, включая прокладку электросетей (в том числе слаботочных) требования к оборудованию, конструктивный способ его установки, включая прокладку коммуникаций, требования к ним, порядок и сроки планового, профилактического осмотра и ремонта всего контура, должны быть разработаны компетентной специализированной организацией, исходя из условий предотвращения нагрева всех комплектующих фасадной системы выше паспортных температур их эксплуатации и исключения воздействия на комплектующие системы искр, пламени или тления. Данные требования должны быть утверждены в установленном порядке. Без выполнения этих требований установка такого оборудования, поверх или внутри навесного фасада с воздушным зазором,  не допускается.

7.7. Не допускается применение композитных панелей с алюминиевыми обшивками, за исключением композитных панелей с обшивками из стали, титана или меди, на следующих участках фасадов зданий:

- в пределах всего внутреннего объема, включая перекрытия, как остекленных балконов и лоджий, так и выполняющих функцию аварийных выходов открытых (без остекления) балконов, лоджий, галерей и т.п., а также для внешнего ограждения балконов, лоджий, галерей и т.п. без капитального ограждения;

- в пределах всего объема переходов в незадымляемые лестничные клетки, включая их перекрытия, а также в качестве материала для внешнего ограждения этих переходов;

- в общем случае, для отделки и облицовки снизу навесов, карнизов, козырьков и иных выступов, сводов сквозных проходов и проездов в зданиях, тупиковых заглублений и т.п.; возможность отступления от этого требования следует рассматривать в рамках экспертизы проекта, в зависимости от конкретного расположения отделки и облицовки таких «потолочных» элементов по отношению к нижерасположенным проемам в наружной стене здания и к уровню для прохода людей и транспорта;

- на участках сопряжения стен фасада, образующих внутренние вертикальные углы здания 1350 и менее  (в том числе и с ограждениями балконов/лоджий) при наличии в одной из стен оконного проёма, расположенного на расстоянии 1,2 м и менее от внутреннего вертикального угла применении вышеуказанных композитных панелей не допускается на ширину ближе 2,0 м до внутреннего угла и от внутреннего угла в направлении сопрягаемой стены на расстояние 1,0 м и на высоту внутреннего угла здания или части высоты здания (на высоту не менее 3,5 м от верхнего откоса самого верхнего проема). При наличии оконных проемов в обеих сопрягаемых стенах на расстоянии 1,2 м и менее от внутреннего вертикального угла применении вышеуказанных алюминиевых композитных панелей не допускается ближе 2,0 м по горизонтали в обе стороны от вершины внутреннего угла;

- на участках стен в пределах всей высоты проекции пожарной лестницы, наружной маршевой лестницы и не менее 1,5 м в каждую боковую сторону, считая от соответствующего края этих лестниц.

7.8. На фасадах зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф 4.1 (школ и внешкольных учебных заведений) по СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» [20] запрещается применение композитных панелей с алюминиевыми обшивками с низшей теплотой сгорания более 5 МДж/кг. При применении композитных панелей с низшей теплотой сгорания менее 5МДж/кг на фасадах таких зданий,  необходимо  обязательное устройство по периметру оконных (дверных) проемов здания стальных противопожарных коробов открытого типа с выносом бортов относительно основной плоскости фасада не менее 35 мм. Для этих зданий допускается применение композитных панелей с металлическими обшивками (из стальных, титановых и медных сплавов) с температурой плавления не менее 10000С и со средним слоем с низшей теплотой сгорания не более 14 МДж/кг.

7.9. Для зданий с пожарной нагрузкой более 1000 МДж/м2 (архивы, библиотеки и т.п.) следует исключить применение всех навесных фасадных систем с вышеуказанными облицовками из композитных панелей с алюминиевыми обшивками до получения результатов соответствующих огневых испытаний с вышеуказанной пожарной нагрузкой (в настоящее время натурные огневые испытания по ГОСТ 31251-2008 [42] НФС на подобную огневую нагрузку отсутствуют).

Проекты привязки НФС с облицовкой из композитных панелей на фасадах зданий, имеющих сложные объемно-планировочные решения в части конфигурации плоскости фасада (внутренние вертикальные и горизонтальные углы), имеющие декоративные элементы с использованием композитных панелей следует согласовывать с испытательными лабораториями, проводившими огневые испытания по ГОСТ 31251-2008  [42] с конкретными видами композитных панелей.

7.10. Подразделения органов ГПС МЧС России должны быть проинформированы Застройщиком (заказчиком) о возможности падения из фасадных систем в случае пожара горячих капель расплава алюминиевой обшивки с кассет облицовки, мелких горящих фрагментов межслоевого заполнения кассет облицовки и планирующих горящих открытым пламенем фрагментов АКП.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО АНТИВАНДАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

  - Мероприятия по защите НФ от вандализма и минимизация его последствий являются обязательными и должны разрабатываться при проектировании конструкций навесных фасадов с воздушным зазором.

  - Конструкции навесных фасадов  с антивандальной устойчивостью должны соответствовать следующим требованиям:

- выдерживать ударные нагрузки без остаточных деформаций;

- обладать повышенной прочностью облицовки и конструктивных элементов;

- не иметь на фасаде выступающих элементов;

- иметь скрытое крепление, не допускающее несанкционированный демонтаж элементов;

- не иметь легко деформируемых отделочных элементов (раскладок, декоративных профилей и т.п.);

- не иметь больших отверстий и зазоров между элементами облицовки.

  - В качестве антивандальных навесных фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором можно рекомендовать фасадные системы, в которых применяется облицовочный слой из материалов повышенной прочности, например, кассеты или панели из металлического листа толщиной не менее 2 мм, плиты из натурального камня толщиной более 30 мм.

Кроме перечисленных могут быть предложены фасадные системы с мелкоразмерными облицовочными плитами (керамическими или керамогранитными), что позволит локализовать площадь разрушения и сравнительно легко заменить разрушенные элементы облицовки.

  - Антивандальная защита цокольной части здания реализуется за счет применения специальных облицовочных плит до высоты 1,8 – 2,0 м от уровня земли. Отличие антивандального варианта системы от основного заключается в том, что горизонтальные профили крепятся к кронштейнам вертикально, воздушная прослойка отсутствует, а цокольные плиты фиксируются к профилям саморезами, которые утапливаются в них. Углубления саморезов заделываются декоративным раствором под цвет облицовочной плиты.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И  КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ  С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ

9.1. Материалы и комплектующие изделия НФ  должны соответствовать:

- спецификации материалов, прилагаемой в  ТС на  выбранную заказчиком для привязки НФС;

- проектной и рабочей документации;

и иметь необходимые оригинальные документы, подтверждающие их качество и безопасность, с указанием их изготовителей и срока действия в соответствии с статьей 149 Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности», с обязательным приложением протокола испытаний, имеющие оригинальную печать заявителя.

Запрещается произвольная комплектация НФ из элементов, не соответствующих требованиям проектной документации и спецификации Технической оценки Технического свидетельства Минрегиона РФ (ТС), а также замена отдельных материалов и комплектующих изделий на другие, также имеющие Технические свидетельства Минрегиона РФ, без согласования с производителем использованной НФС и проектной организацией.

9.2. В связи с тем, что Сахалинской область относится ко II-му климатическому району по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» [12] со средней агрессивной воздушной средой по СНиП 2.03.11-85 [11] при относительной влажности воздушной среды  более 75%, антикоррозионную защиту строительных конструкций и изделий НФ следует осуществлять с применением коррозионно-стойких для данной среды материалов и способов защиты в соответствии  СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» [11].

9.3. Для несущих конструкций и изделий  из углеродистой и низколегированной стали  следует применить  газотермическое напыление цинка или алюминия с лаковым покрытием в соответствии с приложением 14 и табл.29 СНиП 2.03.11-85 [11].

Таблица 3. (извлечение  из Таблицы 29 СНиП 2.03.11-85)

| Условия эксплуатации конструкций | Степень агрессивного воздействия среды | Группы лакокрасочных покрытий для стальных конструкций (римские цифры) и индекс покрытия по справочному приложению 15 (буквы), число покрывных слоев (арабские цифры), общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку, мкм (в скобках) |
| --- | --- | --- |
|  |  | материал конструкций | материал металлических защитных покрытий |
|  |  | углеродистая и низколегированная сталь без металлических защитных покрытий | оцинкованная сталь класса I по ГОСТ 14818-80 | цинковые покрытия (горячее цинкование) | цинковые и алюминиевые покрытия (газотермическое напыление) |
| На открытом воздухе и под навесами | Газы группы А или малорастворимые соли и пыль | Средне агрессивная | IIa, IIIa-3 (80)5,7 | Не применять | IIa, IIIa-2 (60)7 | IIa, IIIa-2 (60)7 |
| 1 С учетом требований п. 5.16 по защите конструкций из стали марок 10ХНДП, 10ХСНД, 15ХСНД и 10ХДП. 2 При относительной влажности воздуха помещений выше 80 % при температуре свыше 12 до 24°С или в условиях конденсации влаги - IIа-2 (40). 3 См. рекомендуемое приложение 14. 4 Кроме эпоксидных лакокрасочных материалов. 5 При применении перхлорвиниловых лакокрасочных материалов и материалов на сополимерах винилхлорида количество покрывных слоев следует увеличивать на 1, а общую толщину покрытия - на 20 мкм. 6 При применении эпоксидных материалов, а также толстослойных материалов на других основах допускается сокращение количества покрывных слоев при обеспечении требуемой толщины покрытия. 7 Для защиты конструкций, находящихся под навесами, допускается применение лакокрасочных покрытий с индексом «ан» вместо индекса «а». 8 Покрытия должны быть стойкими к воздействию определенных сред (см. Приложение 15). |

9.4. Несущие элементы НФ (кронштейны, направляющие, анкеры, крепёжные элементы) должны обеспечивать нормативный срок эксплуатации не менее 30 лет для зданий II уровня ответственности и не менее 50 лет для зданий I уровня ответственности.

9.5. В случае сборки подконструкции НФ  из разнородных материалов каждый элемент конструкции необходимо оценивать с учетом условий эксплуатации (агрессивность окружающей атмосферы, влажность воздуха, тип теплоизоляционного материала, возможность электрохимической коррозии – СНиП 3.04.03-85 [19]).

9.6. Для всех металлоконструкций не допускается прямой контакт разнородных металлов, составляющих гальваническую пару в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 [11] и ГОСТ 9.005-72 [26]. Не допускается соединение элементов из алюминиевых сплавов оцинкованными заклепками или саморезами. Недопустимо крепление кронштейнов из алюминиевых сплавов к основанию или металлическим конструкциям оцинкованными анкерами (болтами) без применения специальных заглушек-фиксаторов или дополнительных полимерных прокладок.

9.7. Для обеспечения нормативного срока эксплуатации 30 лет стальные оцинкованные элементы подконструкции должны иметь толщину слоя цинка не менее 18 мкм и слоя лакокрасочного покрытия не менее 45 мкм.

9.8. Применение алюминиевого сплава АД31Г в конструкциях НФ  допустимо только при условии их анодирования или анодирования и окрашивания. Применение анодирования или анодирования и окрашивания принимается на основании экспертной оценки устойчивости к атмосферной коррозии, в зависимости от требований к нормативному сроку эксплуатации.

9.9. Для неответственных конструкций или временных зданий и сооружений со сроком эксплуатации не более 10 лет допускается применение оцинкованной по 1-ому классу стали без покрытия. Для остальных зданий и сооружений применение оцинкованной по 1-ому классу стали без защитного покрытия не допускается.

9.10. Кляммеры для крепления облицовочных панелей применяют только из коррозионностойких сталей аустенитного класса согласно ГОСТ 5632-72 [28].

9.11. Для систем из коррозионностойких сталей базовая часть кронштейна, заклепки и кляммеры должны быть выполнены из марки сталей, допустимых к применению при температуре до -50оС.

9.12. Защиту поверхности строительных конструкций и изделий, изготавливаемых на заводе, следует осуществлять только в заводских условиях.

9.13. Коэффициент надёжности на «вырыв» для анкерных дюбелей должен составлять не менее 5. Количество образцов для испытания и зоны установки опытных анкеров указываются в рабочей документации.

9.14. Тип теплоизоляционного материала, физико-механические свойства, основные показатели (плотность, теплопроводность, водопоглощение) определяются спецификацией в Технической оценки применяемой НФС и проектом на НФ. Толщина теплоизоляционного слоя определяется на основании теплотехнического расчёта с учётом неоднородности утеплителя в фасадной системе.

Все теплофизические и физико-механические показатели теплоизоляционного материала должны быть определены в соответствии с требованиями ГОСТ и ТС на эту продукцию в соответствии со спецификацией в ТО ТС на выбранную к  применению  НФС.

9.15. Для предотвращения распространения огня в воздушной прослойке НФ зданий должен применяться теплоизоляционный материал только группы горючести НГ.

При устройстве теплоизоляции в один слой должны применяться негорючие (НГ)  минераловатные (базальтовые, с температурой плавления не менее 1000 градусов Цельсия.) плиты с плотностью не менее 80 кг/м3.

При устройстве двухслойной теплоизоляции внутренний слой может быть выполнен из плит утеплителя группы горючести Г1 (слабогорючий), однако наружный слой должен быть выполнен только из плит утеплителя группы горючести НГ (базальтовый-негорючий). Внутренний слой плит в этом случае может иметь плотность 30 - 80 кг/м3, а наружный слой должен иметь толщину не менее 40мм и плотность не менее 80 кг/м. куб.

При этом необходимо учесть, что нормативный срок эксплуатации теплоизоляции в данном случае определяется возможным сроком эксплуатации внутреннего слоя.

9.16. Для крепления теплоизоляционного материала должны применяться тарельчатые дюбели с распорным элементом из стали или стеклопластика.

Тип тарельчатых дюбелей указывается в рабочей документации на НФ с учётом требований ТС на применяемую при проектировании (привязки) НФС.

Нормативный срок эксплуатации тарельчатых дюбелей должен быть не меньше нормативного срока эксплуатации теплоизоляционного слоя.

Морозостойкость тарельчатых дюбелей должна быть не менее 150 циклов.

Диаметр прижимного круга дюбеля (рандели) - не менее 60 мм.

Реологические свойства пластмассовых элементов тарельчатых дюбелей отражены в ТС на изделие.

9.17. Характеристики применяемой ветрогидрозащитной мембраны должны соответствовать требованиям ТС на применяемую для  проектирования (привязки)  НФС и требованиям ТС на эту продукцию (ветрогидрозащитную мембрану).

9.18. Для устройства экрана (декоративной облицовки) применяют плиты, панели, кассеты или листовые материалы с видимым или скрытым креплением, указанные в ТС на применяемую для  проектирования  (привязки) НФС.

Облицовочные материалы и изделия должны иметь физико-механические характеристики, обеспечивающие возможность их применения в НФ, в том числе достаточную прочность на изгиб и морозостойкость (150 циклов) и подбираться из приведенных в спецификации в ТО Технического свидетельства РФ Минрегиона РФ  на применяемую при проектировании (привязки) НФС.

Композитные и листовые металлические панели должны быть окрашены (защищены) с двух сторон.

Внутренние поверхности фиброцементных (асбестоцементных) панелей, а также их торцы должны быть загрунтованы и покрыты лакокрасочными материалами.

9.19. Для крепления облицовочных материалов используются следующие металлические элементы: кляммеры, заклёпки, винты, скобы, самораспорные винты, шины.

Следует применять следующие виды заклепок и винтов в соответствии с ТС на применяемые НФС:

- заклепки вытяжные, имеющие оболочку из алюминиево-магниевых сплавов;

- заклепки вытяжные, имеющие оболочку из коррозионностойкой стали;

- заклепки вытяжные, имеющие оболочку из оцинкованной низколегированной стали;

- специальные винты из низколегированной оцинкованной (со специальным лакокрасочным покрытием) или коррозионностойкой стали, применение которых исключает разбалтывание соединения в процессе эксплуатации.

Скобы, самораспорные винты (элементы для скрытого крепления гранита и керамогранита) следует изготавливать только из коррозионностойких сталей.

Шины (элементы для скрытого крепления керамической плитки) следует изготавливать из алюминиевых сплавов или из низколегированной оцинкованной стали.

9.20. Состав, свойства и способы нанесения защитного покрытия на данные элементы НФ должны быть указаны в проекте и соответствовать требованиям ТС на элементы выбранные  заказчиком для применения в ТС привязываемой НФС.

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ (НФ).

10.1. Возможны два варианта выбора заказчиком конструктивных решений   и проектирования НФ:

- выбор заказчиком и применение конструкции конкретной НФС, получившей техническое свидетельство (ТС) Минрегиона РФ о пригодности продукции для применения в строительстве на территории РФ (далее – типовая НФС). Преимущества и приоритеты этого варианта для заказчика описаны в п. 3.1 настоящего Положения;

-  задание заказчика проектной организации на разработку индивидуальной конструкции НФС  или разработка индивидуальной НФС по инициативе самого проектировщика.

10.2. В случае разработки индивидуальной конструкции НФС по заказу заказчика и выделением необходимых средств и времени на это разработчику,  проектной организацией разрабатывается индивидуальный проект навесной фасадной системы с воздушным зазором, включающий все необходимые расчеты, обосновывающие возможность применения каждого отдельного конструктивного элемента системы с учетом воздействия статических, климатических, ветровых, сейсмических и других нагрузок и их взаимодействия и все необходимые графические материалы (включая все необходимые  узлы индивидуальной НФС и Альбом всех применяемых изделий, согласованных с предполагаемым заводом-изготовителем на возможность их изготовления, и поставки на этот один фасад),  а также требований энергетической эффективности, экологической и пожарной безопасности [55].

В связи с тем, что на проектирование, монтаж и эксплуатацию НФС не принят специальный Технический регламент, необходимо, в соответствии с п.6 ст.15 Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» [1] и п.9 ст. 87 Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» [2].выполнить все необходимые расчёты и получить на них экспертное заключение аккредитованных на то организаций, а также, обеспечить проведение в специализированных аккредитованных лабораториях  натурных огневых испытаний конструкции, разрабатываемой по заказу заказчика индивидуальной  НФС по ГОСТ 31251-2008 [42], определением класса пожарной опасности этой новой НФС  и сферы её применения, а на все комплектующие также получить подтверждение возможности применения их в строительстве в НФС в установленном порядке (ТС на право применения) [55].

После этого,  в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1636 [4], Постановлением Госстроя РФ №76 [5] и Рекомендациями Госстроя России по составу и содержанию документов и материалов, представляемых для технической оценки пригодности продукции [7] все необходимые документы должны быть переданы заказчиком в ФАУ ФЦС Минрегиона РФ на предмет  регистрации  её наименования и получением подтверждения пригодности этой разработанной индивидуальной конструкции НФС для применения в строительстве с получением  Технической оценки (ТО) ФАУ ФЦС Минрегиона РФ и Технического Свидетельства (ТС) Минрегиона РФ оформленного  в соответствии приказа Минрегиона РФ от 24.12.2008 года № 292, зарегистрированного Минюстом России 27.01.2009 года № 13170 [6].

Учитывая  практику  авторов существующих НФС, уже получивших ТС Минрегиона РФ на этот процесс необходимо время минимум один год и большие финансовые и интеллектуальные ресурсы, что практически исключает такой вариант выбора и проектирования НФ при государственных и муниципальных торгах на этот вид работ.

Таким образом, единственным способом выбора и проектирования НФС государственными или муниципальными заказчиками – это выбор и применение конструкции конкретной НФС, уже разработанной другими авторами и поставщиками НФС (типовые НФС) и получившей техническое свидетельство (ТС) Минрегиона РФ. Перечень НФС, номера ТС и время их действия  имеются на официальном сайте ФАУ ФЦС Минрегиона РФ (www.certif.org) или на сайте Ассоциации производителей фасадных систем «АНФАС» (www.anfas.biz) (на НФС, прошедших натурные огневые испытания по ГОСТ 31251-2008г. в конкретных аккредитованных лабораториях).

10.3. Общими конструктивными элементами для всех применяемых НФС являются:

- несущая, самонесущая или навесная стена (основание);

- подконструкция;

- теплоизоляция;

- воздушный зазор;

- экран (декоративно-защитный слой);

- крепёж;

- элементы примыкания навесной системы к конструкциям здания (цоколю, крыше, козырькам, балконам, пилястрам, внутренних углах  здания, выступающих горизонтальных поясов здания,  другим выступающим конструкциям;

- элементы примыкания навесной системы к оконным и дверным проёмам;

- элементы примыкания системы к другим пожарным отсекам здания, к другим системам утепления здания, к светопрозрачным конструкциям здания  и конструкциям соседнего здания (корпуса), особенно к разновысоким;

10.4. Конструкции НФС различаются:

- материалом кронштейнов и направляющих (анодированные алюминиевые сплавы, коррозионностойкая сталь, низколегированная оцинкованная сталь с покрытием эмалями);

-   конструктивной схемой крепления кронштейнов к основанию (по всей плоскости или только к элементам каркаса – колоны, ригели, перекрытия, фахверки и пр.);

- конструктивной схемой направляющих (вертикальное, горизонтальное или смешанное  расположение направляющих);

- способом крепления направляющих и кронштейнов между собой;

- материалом декоративного экрана;

- способом крепления элементов декоративного экрана к направляющим.

10.5. Во многих случаях прочностные характеристики используемых блоков из пористых материалов (пенобетон, газобетон, пустотелый кирпич и др.), практически не позволяют крепить на них опорные кронштейны НФС, даже при использовании в качестве крепежных элементов сквозных шпилек. В этом случае единственным надежным основанием для крепления НФ являются только железобетонные пояса межэтажных перекрытий, по которым выполнена кладка стен, для чего специально разработаны системы НФС, обладающие возможностью крепления исключительно в межэтажные перекрытия.

Эти системы отличаются рядом преимуществ:

- опорный кронштейн обладает высокой несущей способностью и регулируемой длиной «вылета»;

- усиленная горизонтальная направляющая имеет повышенную устойчивость к весовым и ветровым нагрузкам;

- усиленный вертикальный профиль позволяет создать вертикальные пролеты для крепления облицовочного материала высотой до 4м без дополнительных промежуточных опор.

Благодаря увеличению горизонтального и вертикального шага расстановки опорных кронштейнов уменьшается количество используемых комплектующих. Это влечет за собой сокращение затрат на установку НФ, а также улучшает теплотехнические характеристики здания благодаря уменьшению теплопроводных включений (мостиков холода).

10.6. Не допускается крепление к конструкциям каркаса и облицовки НФ  различных конструкций и оборудования, не входящих в состав данных систем. Проектные решения по устройству вывесок, рекламных установок, осветительных приборов, антенн, кондиционеров и т. п. разрабатываются проектной организацией дополнительно.

10.7. Наличие или отсутствие в конструкции НФ теплоизоляции и ветрогидрозащитной паропроницаемой мембраны определяется автором проекта на основании теплотехнических расчетов с учетом требований долговечности, предъявляемых к конструкции НФС и требований энергосбережения;.

10.8. Не допускается установка ветрогидрозащитной мембраны:

- поверх направляющих профилей;

- с примыканием к элементам облицовки или элементам направляющих с внутренней стороны;

- при наличии разрывов в плоскости мембраны.

10.9. Воздушный зазор между слоем теплоизоляции и экраном облицовки, а также зазоры между отдельными элементами несущих направляющих и утеплителем (ВГПМ),  должны обеспечивать процессы влагообмена и влагоудаления из наружных ограждающих конструкциях здания.

Проектная величина зазора между теплоизоляционным слоем и облицовкой в любом случае должна быть не менее 40 мм, а минимальное расстояние между внутренней плоскостью несущих направляющих конструкций и утеплителем или ветрогидрозащитной паропроницаемой мембраной  (ВГПМ) –  не менее 20 мм.

10.10. Выбранный в рабочей документации  способ крепления экрана должен исключать возможность появления вибраций элементов НФС  и последующего ослабления крепежа в процессе эксплуатации и температурных напряжений.

10.11. При необходимости установки поверх или внутри НФ  электрооборудования, включая прокладку электросетей (в т.ч. слаботочных), проектной документацией должны предусматриваться конструктивные способы его установки, включая прокладку коммуникаций, требования к ним, порядок доступности и сроки планового, профилактического осмотра и ремонта, исходя из условий предотвращения нагрева всех комплектующих НФ выше паспортных температур их эксплуатации и исключения воздействия на них искр, пламени или тления.

10.12. Рекомендуется принимать распределение базовой цены проектирования, определенной с использованием справочников базовых цен на проектные работы, в зависимости от стадии проектирования в следующих размерах (письмо Минрегиона РФ от 24.10.2008 №27321-ИМ/08 [60]):

- проектная документация – 40%;

- рабочая документация – 60%.

- ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ ПО СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТНОЙ    ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ  НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ С  ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ

  - Проектная и рабочая документация для устройства НФ  разрабатывается в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, ГОСТ 21.1101-2009 [43],  Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 [8] и настоящим Положением.

Рабочая документация разрабатывается в целях реализации в процессе строительства проектных (архитектурных, технических и технологических) решений принятых заказчиком в проектной документации, уточнения объёмов работ и их стоимости и, в том числе, для комплектации объекта необходимыми материалами, конструкциями, изделиями и метизами.

  - На стадии разработки проектной документации решаются следующие задачи:

- выбор и обоснование выбора принятой НФС, имеющей Техническое свидетельство (ТС) Минрегиона РФ на право применения в строительстве на территории РФ;

- соответствие внешнего облика строящегося, реконструируемого или капитально ремонтируемого  здания исторически сложившемуся архитектурному окружению или принятому в архитектурном облике района строительства;

- соответствие рассечки фасада рустами типоразмерам материалов, используемых для устройства облицовки;

- соответствие класса пожарной опасности выбранной НФС нормативным требованиям, при новом строительстве зданий или сооружений,  и не ниже существующему классу пожарной опасности эксплуатируемых зданий или сооружений при их реконструкции или капитальном ремонте их фасадов, всем другим требованиям Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» и заключениям специализированных испытательных центров по натурным огневым испытаниям конкретных НФС в соответствии с требованиями ГОСТ 31251-2008 [42];

- соответствие применения выбранной НФС требованиям нормативной энергетической эффективности зданий или сооружений;

- соответствие коррозионной стойкости выбранной НФС степени агрессивности окружающей среды Сахалинской области (средне агрессивная среда по СНиП 2.03.11-85 [11] и СНиП 23-01-99* [12]);

- соответствие срока эксплуатации выбранной НФС нормативному сроку  периодичности капитальных ремонтов наружных стен строящегося, реконструируемого или капитально ремонтируемого здания;

- принятие технических решений по устройству рекламных вывесок, рекламных установок, осветительных приборов, антенн, кондиционеров и т. п. непосредственно на основании НФ, исключающих их крепления к подконструкции или  облицовки НФ.

11.3. Исходными данными для разработки проектной документации для НФ  является Техническое задание на проектирование навесных фасадов (НФ) с воздушным зазором (Приложение В), утвержденное заказчиком и согласованное с проектной организацией.

  - Техническое задание на проектирование НФ на эксплуатируемом объекте капитального строительства включает в себя следующие данные:

- основание для проектирования реконструкции здания или капремонта фасада здания;

- решение (согласование) собственников жилого дома о выполнении работ по реконструкции здания или капремонта фасада здания;

- условия эксплуатации (климатические характеристики, степень агрессивного воздействия окружающей среды – средне агрессивная для Сахалинской области);

- уровень ответственности здания;

- степень огнестойкости здания, классы конструктивной и функциональной пожарной опасности проектируемого, реконструируемого здания или капитально ремонтируемого фасада здания;

- класс энергетической эффективности здания;

- сейсмичность района строительства;

- выбор конкретной НФС и материала экрана из приведенных в спецификации ТО в ТС Минрегиона РФ для привязки её при проектировании;

- основные требования к архитектурным решениям НФ здания, в том числе и «цветовое решение» фасада здания;

- основные требования к конструктивным решениям НФ здания;

- основные антивандальные требования при устройстве НФ;

- основные экологические и санитарно-эпидемиологические требования к НФ.

  - К заданию на проектирование НФ прилагаются исходные материалы и данные:

- акты инструментального обследования наружных стен для реконструируемых зданий и сооружений или капитально ремонтируемых фасадов зданий, где указывается техническое состояние фасадов, данные о материалах наружных стен, их прочностных характеристиках и необходимости проведения капитального ремонта  (восстановления) самих несущих стен;

- рабочие чертежи наружных стен, включая узлы примыканий к цоколю, крыше здания, состояние отмосток вокруг здания, главных и эвакуационных выходов, входов в подвал и оконных приямков в подвальном этаже, примыкания здания или сооружения к соседним объектам и наличие перепадов высот по фасаду здания и примыканий крыш частей здания к наружным стенам других частей;

- исполнительные схемы планов этажей здания, вертикальные разрезы здания по характерным сечениям;

- данные от разработчиков конструкций о величине допустимой дополнительной нагрузки на наружные стены здания и на основания фундаментов здания;

- протоколы испытаний крепежных (анкерных) элементов на выдергивающие усилия (раздел 5 Положения);

- данные о величине отклонений  отдельных участков наружных стен от вертикальной плоскости (исполнительная геодезическая съемка фасадов здания или сооружения) и отклонения от горизонтали рядов окон и междуэтажных поясов.

-   план участка, где расположено здание (при реконструкции здания и капремонте фасада).

  - Проектная документация на устройство НФ, в соответствии Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008  [8] состоит из следующих разделов:

Раздел 1. «Пояснительная записка»:

- Общие данные.

- Задание на проектирование с приложением исходных материалов и данных,

-  Результаты исследований (заключение по обследованию несущих оснований; результаты геодезического обследования здания; протоколы испытаний крепежных (анкерных) элементов на выдергивающие усилия; заключение по фундаментам о величине допустимой дополнительной нагрузки на стены здания (при новом строительстве) или заключение компетентной организации о несущей способности фундаментов здания (для реконструируемых зданий).

- Описание объекта.

- Описание конструкции НФ.

- Изменение  параметров реконструированного объекта капитального строительства и технико-экономических показателей капитально ремонтируемых фасадов;

- Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчётов конструктивных элементов.

- Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирования техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий.

Раздел 3. «Архитектурные решения», в текстовой и графической части включая утверждённое «цветовое решение».

Раздел 4. «Конструктивные решения» НФ в текстовой и графической части, включая:

-  Статические и динамические расчеты для выбора конструктивных решений по расположению кронштейнов, направляющих несущих конструкций  и размеров кассет, их бортов и их креплений.

-  Мероприятия по обеспечению антивандальной защиты фасада здания.

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании» в текстовой и графической части. Решения по размещению на фасадах новых и эксплуатируемых зданий кондиционеров, кабельных проводок, вводов электроэнергии, пожарных лестниц, и прочего инженерного оборудования.

Раздел 6. «Проект организации строительства» (ПОС) в текстовой и графической части с обоснованием принятой продолжительности работ по реконструкции объекта или капремонта НФ здания с разработкой  календарного графика работ и строительного генерального плана основного периода строительных работ.

Раздел 8.  «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в текстовой и графической части.

Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости здания (сооружения) приборами учёта используемых энергетических ресурсов» в текстовой и графической части, включая:

- Теплотехнический расчет (определение материала утеплителя, его толщины, ширины воздушного зазора, обеспечение удаления влаги из утеплителя и прочего).

- Энергетический паспорт жилых и общественных зданий (подтверждает соответствие показателей энергетической эффективности и теплотехнических показателей здания показателям, установленным в нормах СНиП 23-02-2003 [13]).

Энергетический паспорт должен содержать:

- Общую информацию о проекте;

- Расчетные условия;

- Сведения о функциональном назначении и типе здания;

- Объемно-планировочные и компоновочные показатели здания;

- Расчетные энергетические показатели здания, в том числе: показатели энергоэффеткивности, теплотехнические показатели;

- Сведения о сопоставлении с нормируемыми показателями;

- Рекомендации по повышению энергетической эффективности здания;

- Класс энергетической эффективности здания.

Раздел 12. «Смета на строительство, реконструкцию объекта,  (капитальный ремонт фасада)» в текстовой части которого должна быть пояснительная записка к сметной документации и сметную документацию. При этом необходимо разработать:

Сводный сметный расчёт при реконструкции зданий или капремонте фасада (НФ) и локальный сметный расчёт на фасадные работы при новом строительстве.

  - Рабочая документация на фасадные работы включает (ГОСТ 21.1101-2009 [43]):

- общую пояснительную записку;

- архитектурные решения;

- конструктивные (технические) решения;

- расчеты;

- результаты научно-экспериментальных исследований (протоколы испытаний)

- экспертные заключения;

- спецификацию материалов и комплектующих изделий;

- сметную документацию;

- технологическая документация (ППР).

11.7.1. В общей пояснительной записке приводятся:

- описание архитектурной концепции решения фасадов здания и отдельных архитектурных элементов;

- данные о конструктивных и технических решениях проектируемой НФ, включая противопожарную характеристику системы;

- данные о технических решениях специальных устройств на фасаде, если они применяются;

- сведения об использованных в проекте патентах и изобретениях, результатах проведенных патентных исследований;

- основные технико-экономические параметры системы, в том числе технико-экономическое обоснование выбора типа фасадной системы;

- декларация проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации здания, безопасного использования прилегающих к нему территории, а также требования по противопожарной безопасности.

11.7.2. Раздел «Конструктивные (технические) решения» должен содержать текстовую и графическую части.

1) В текстовой части следует привести:

- описание  и  обоснование  технических  решений в части прочности, надежности, долговечности и функциональности проектируемой НФ в целом, а   также её отдельных  конструктивных  элементов, узлов, деталей в процессе строительства и эксплуатации здания;

- обоснование выбора материалов и комплектующих изделий по прочности, надежности и долговечности;

- обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение  требуемых  теплозащитных характеристик конструкций, коррозионную стойкость, пожарную безопасность (в виде отдельного раздела проекта).

2) Графическая часть должна содержать чертежи всех конструктивных элементов системы, с узлами и деталями, в том числе:

- монтажные схемы кронштейнов с маркировкой условными обозначениями узлов  и с учётом результатов геодезической съёмки плоскостей фасада;

- монтажные схемы направляющих несущих конструкций и их распил при необходимости   с их маркировкой;

- монтажные схемы утеплителя с разметкой крепёжных анкеров;

- монтажные схемы экрана с маркировкой на всех участках фасада и поэтажная раскладка кассет экрана на планах этажей здания;

- конструктивные узлы (примыкания, сопряжения и т.п.) с привязкой конструктивных элементов к геодезическим осям и отметкам;

- описание и узлы противопожарных мероприятий (противопожарных рассечек между пожарными отсеками, подъездами жилых домов, коробов обрамлений оконных и дверных проемов, решения по материалам и конструктивному решению  внутренних углов здания, по пилястрам, другим выступающим частям здания, примыканий к крыше, козырьки над входами, примыкания блоков здания при их разной высоте  и пр.);

- карты раскроя материала экрана;

- инженерные решения по креплению на фасаде: водостоков, рекламы, навесного инженерного оборудования, включая выводы инженерных коммуникаций и по другим специальным требованиям (при необходимости).

11.7.3. Раздел «Расчеты» должен содержать текстовую часть и собственно расчеты.

1) В текстовой части следует привести:

- описание методик расчета и используемых для расчетов программных комплексов, привести сведения о сертификации данных программных комплексов в РФ.

- обоснование соответствия расчетных данных фактическим значениям нагрузок на НФ в целом и на её отдельные  конструктивные  элементы, узлы, детали;

2) Расчеты должны отвечать следующим требованиям

В процессе проектировании НФ в общем случае должны быть произведены:

- расчет механической прочности конструкций на все виды нагрузок и воздействий с учетом их работы в системе здания;

- теплофизический расчет;

- оценка коррозионной стойкости элементов металлического каркаса;

- оценка соответствия конструкций требованиям пожарной безопасности.

- Расчет механической прочности конструкций на все виды нагрузок и воздействий с учетом их работы в системе здания. Целью расчета является проверка и обеспечение прочности, устойчивости, пространственной неизменяемости проектируемого НФ.

Расчеты механической прочности конструкций при проектировании должны включать проверку прочности и деформаций следующих элементов НФ: вертикальных и/или горизонтальных направляющих; соединений элементов каркаса НФ между собой; креплений к несущим конструкциям здания; креплений элементов облицовки к каркасу НФ.

Расчеты механической прочности НФ при проектировании следует произвести на восприятие следующих нагрузок:

- вертикальной нагрузки от собственной массы (веса) каркаса, массы облицовочных материалов и других элементов НФ;

- горизонтальной нагрузки от давления (отрицательного давления) ветра, в том числе пульсационной составляющей;

- нагрузки от температурных и климатических воздействий;

- нагрузки от подвижек и проседания фундамента и несущего каркаса здания;

- особой сейсмической нагрузки;

- других нагрузок и воздействий, определяемых Специальными техническими условиями.

Прочностные расчёты следует провести для всех участков здания с учётом конструктивных различий НФ по отдельным участкам фасадов.

- Теплофизический расчет.

Целью расчета является оценка соответствия проектных технических решений требованиям нормативных документов по энергосбережению и тепловой защите зданий, а также определение расчетных значений сопротивления теплопередаче основных конструктивных узлов проектируемой НФ и их соответствия нормативным, расчет распределения температурных полей в конструктивных узлах для оценки влажностного режима работы, недопущения условий для образования конденсата на внутренней поверхности фасадных конструкций, в т.ч. в местах теплопроводных включений.

Кроме того, при расчете влажностного режима следует оценить технические параметры конструкции, чтобы исключить недопустимое накопление влаги за годовой период в несущих конструкциях здания, утеплителях, а также накопление влаги в воздушных зазорах (полостях) элементов каркаса.

Теплотехнические расчеты производятся в соответствии с Рекомендациями Госстроя России «Фасадные теплоизоляционные системы с воздушным зазором» [47], СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» [13], СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» [25] и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» [12].

- Оценку коррозионной стойкости элементов металлического каркаса НФС необходимо дать согласно СНиП 2.03.11-85 [11] и Рекомендациям по составу и содержанию документов и материалов, представляемых для технической оценки пригодности продукции [7].

- Оценку соответствия конструкций НФ требованиям пожарной безопасности провести в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, в том числе: Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [2],   ГОСТ 31251-2008 [42] и СНиП 21-07-97* [20], а также с заключениями испытательных центров на проектируемые фасадные системы и результатами натурных испытаний конструкций системы на определение класса пожарной опасности. При разработке рабочей документации этого раздела необходимо руководствоваться  требованиями  раздела 9 настоящего Положения.

- Спецификацию элементов подконструкции, дополнительных элементов (теплоизоляция, тарельчатые дюбели, ветрогидрозащитная паропроницаемая мембрана, элементы из стали и т.п.), элементов экрана для их комплектации при заказе у производителя НФС и при  учёте в локальной смете на монтаж НФ.

- Сметы на устройство системы составляются на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости материалов и комплектующих изделий согласно спецификации, а также утвержденных заказчиком калькуляций на отдельные виды работ и элементы конструкций.

11.8. Прочностные расчёты проводят на постоянные, временные и иные нагрузки и воздействия и их сочетания, в том числе от двухстороннего обледенения облицовки и направляющих, ветровых нагрузок,  температурные, климатические и сейсмические воздействия и др.

Методика указанных расчетов содержится в Рекомендациях Госстроя России «Фасадные теплоизоляционные системы с воздушным зазором» [47], Рекомендациях по проектированию навесных фасадных систем для нового строительства и реконструкции зданий [48], а также в технической документации производителя выбранной НФС.

Расчёт элементов НФ производится по всем участкам здания с учётом особенностей  отдельных участков фасада при  воздействии ветровых нагрузок и обледенения.

11.9. Технические решения, принятые в проектной документации, должны отвечать требованиям, предъявляемым к фасадной системе и материалам, входящим в ее состав (физико-механическим параметрам, коррозионной стойкости, пожарной безопасности и др.) с учетом всех индивидуальных конструктивных и архитектурных особенностей здания и климата (погодных условий) Сахалинской области.

- ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ПО  МОНТАЖУ  НАВЕСНЫХ  ФАСАДОВ С  ВОЗДУШНЫМ  ЗАЗОРОМ

  - Монтаж НФ при реконструкции и капитальном ремонте зданий выполняют только после проведения работ по обследованию здания, получения данных о несущей способности наружных стен, результатах испытаний анкерных дюбелей на «вырыв», в соответствии с разработанной проектной и рабочей документации на устройство НФ.

  - Принципиальная схема монтажа системы НФ состоит в следующем:

- на поверхность стены с помощью анкерных болтов или дюбелей крепят опорные элементы (кронштейны);

- устанавливают теплоизоляционные плиты, которые фиксируют тарельчатыми дюбелями в соответствии рабочей документации;

- при необходимости, монтируют ветрогидрозащитную паропроницаемую мембрану  поверх утеплителя с креплением тарельчатыми дюбелями в соответствии рабочей документации;

- на кронштейны монтируют направляющие;

- на направляющие, с помощью крепежных элементов, навешивают элементы экрана.

  - Монтаж НФ должен производиться с использованием строительных лесов, передвижных подмостей или монтажных подвесных люлек в соответствии с ППР на эти работы..

  - Приёмку и подготовку наружных стен – основания для монтажа НФ производят в соответствии с разделом 6 настоящих Рекомендаций.

  - Монтаж НФ следует выполнять с соблюдением предусмотренной рабочим проектом технологической последовательности, контроля качества выполнения операций и составлением актов освидетельствования скрытых работ.

  - После разметки на фасаде мест установки анкерных элементов в стене сверлятся отверстия, которые продуваются для удаления пыли.

Минимально допустимое расстояние от оси анкерного болта (или дюбеля) до грани каменной конструкции (наружный угол, оконный откос и т.д.) составляет не менее 100 мм.

Минимальная глубина анкеровки в бетон - 50 мм.

Минимальная глубина анкеровки в кирпич - 80 мм.

Минимальная глубина анкеровки в лёгкий бетон - 100 мм.

  - При устройстве НФ в зданиях со стенами из щелевого кирпича, пустотелых блоков, а также трехслойных железобетонных панелей запрещается сверлить перфоратором отверстия для дюбелей и анкеров. Для этих целей необходимо использовать низкооборотные дрели.

  - При монтаже кронштейнов не допускается:

- производить монтаж на неподготовленное основание;

- монтировать поврежденные кронштейны (определяется визуально);

- производить монтаж анкерными элементами, несущая способность которых не подтверждена натурными испытаниями (на «вырыв»);

- производить монтаж кронштейнов в температурно-усадочные и осадочные швы здания, а также в швах между сборными железобетонными конструкциями, в том числе, в швах между стеновыми панелями сборных жилых домов и других объектов.

  - В местах примыкания кронштейнов к основанию устанавливается изолирующая прокладка, предусмотренная ТС на НФС или проектной документацией.

  - Для надежной передачи нагрузки от кронштейна в несущее основание через распорный элемент, очень важно, чтобы прилегание головки к кронштейну происходило по плоскости.

  - Рекомендуется располагать анкерный дюбель таким образом, чтобы кронштейн и распорный элемент разделяла гильза дюбеля. Исполнение этой рекомендации очень важно, т.к. ее реализация исключает вероятность возникновения электрохимической коррозии. Электрохимическая коррозия, как и любая другая, опасна существенным снижением прочностных свойств материала, в следствии чего возможно разрушение соединения.

  - Избежать возникновения электрохимической коррозии можно, если на гильзе дюбеля имеется полимерная шайба, разделяющая материал распорного элемента и кронштейн системы. Кроме того, полимерная шайба способствует более равномерному распределению нагрузки при закручивании распорного элемента и препятствует механическому повреждению кронштейна, например давлению.

  - После установки кронштейнов производят монтаж теплоизоляционных плит. При скатных кровлях перед началом монтажа плит захватка, на которой производят работы, должна быть защищена от попадания атмосферной влаги.

  - При установке теплоизоляционных плит не допускается:

- монтаж теплоизоляции на влажное или неочищенное от снега и льда основание;

- образование пустот между стеной и теплоизоляцией;

- наличие зазоров величиной более 2 мм между смежными плитами;

- применение теплоизоляционных плит, имеющих механические повреждения (определяется визуально);

- увлажнение теплоизоляционного материала;

- длительное воздействие ультрафиолетовых лучей более 15 суток на теплоизоляционный материал;

- расслоение теплоизоляционного слоя.

  - Монтаж и установку теплоизоляционных плит следует производить горизонтальными рядами снизу вверх с перевязкой вертикальных и горизонтальных стыков плит в каждом ряду.

Если плиты устанавливаются в два слоя, следует обеспечить перекрытие швов первого слоя плитами второго.

Плиты должны устанавливаться вплотную друг к другу с заполнением (при необходимости) зазоров между ними этим же материалом.

При установке теплоизоляционных плит их необходимо подрезать специальным инструментом. Ломать теплоизоляционные плиты запрещается.

Теплоизоляционные плиты монтируют в соответствии со схемой, указанной в технологической карте. В проекте должно быть указано минимально допустимое количество крепёжных элементов (тарельчатых дюбелей) по каждому слою теплоизоляционных плит.

Количество установленных тарельчатых дюбелей - не менее 5 шт. на одну плиту размером 1000(600 мм. При использовании специальных прижимных пластин, расположенных на кронштейнах, количество тарельчатых  дюбелей может быть уменьшено.

При двухслойной теплоизоляции необходимо обеспечить плотное прижатие внутреннего слоя к поверхности стены. Количество тарельчатых дюбелей, устанавливаемых в первом слое на плиту размером 1000(600 мм, должно быть не менее 2 шт.

Доборные теплоизоляционные элементы должны быть надёжно закреплены на поверхности стены не менее чем двумя тарельчатыми дюбелями.

При транспортировке, хранении и монтаже теплоизоляционные плиты должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и механических повреждений.

При временной остановке работ по теплоизоляции здания следует выполнять мероприятия по консервации - защиту закрепленного на стене утеплителя от ветра и влаги. Допустимый срок остановки работ без проведения мероприятий по консервации устанавливается в ТС на применяемые теплоизоляционные плиты.

  - Полотнища ветрогидрозащитной мембраны устанавливают с перехлестом не менее 100 мм.

Ветрогидрозащитная мембрана крепится вплотную к плитам утеплителя тарельчатыми дюбелями из расчёта не менее 4 шт. на 1 м2.

Не допускается установка ветрогидрозащитной мембраны:

- поверх направляющих профилей;

- с примыканием к элементам облицовки и к конструктивным направляющим;

- при наличии разрывов в мембране.

  - В соответствии с проектом к кронштейнам крепятся направляющие. Проектное положение каждого профиля проверяется инструментально.

  - При установке направляющих не допускается:

- монтировать поврежденные направляющие (определяется визуально);

- производить монтаж без устройства температурного зазора между смежными направляющими шириной, указанной в рабочей документации;

- производить монтаж способом, создающим начальное напряжение в элементах каркаса НФ.

  - При проведении монтажных работ необходимо восстановить поврежденные участки защитных покрытий металлоконструкций при помощи коррозионностойких лакокрасочных материалов, выбираемых исходя из агрессивности окружающей среды, в соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85 [19].

Необходимо обеспечить антикоррозийную защиту элементов металлического каркаса НФС  в местах распилов и прорезки отверстий.

  - Монтаж элементов облицовки фасада начинают после окончания монтажа направляющих.

  - Величина воздушного зазора между экраном и теплоизоляционным слоем не должна быть менее 40 мм. При этом возможно локальное (в пределах примыкания облицовки к направляющему профилю) уменьшение воздушного зазора до 20 мм.

  - Элементы облицовки крепят к направляющим профилям видимым или скрытым способом.

При видимом способе крепление облицовки производится с помощью кляммеров, винтов, заклепок и т.д.

В системе со скрытым креплением плитку навешивают на специальные шины, крепят с помощью скоб или самораспорных винтов, которые вставляют в заранее высверленные отверстия плитки.

  - Для исключения возможной вибрации облицовочных панелей могут применяться упругие прокладки, которые закрепляют на направляющих до монтажа облицовки.

  - Установленные в проектное положение фиброцементные панели крепятся к несущему профилю через просверленные отверстия заклепками с установкой втулок, компенсирующих температурно-влажностные деформации. Угол между стыкуемыми плоскостями элементов и осью заклёпки должен составлять 90°.

  - Для обеспечения проектных величин зазоров между элементами облицовки рекомендуется применять шаблоны.

  - Торцы панелей, образованные в процессе распила в условиях стройплощадки, должны быть окрашены лакокрасочным материалом.

  - При монтаже облицовки не допускается:

- применять инструменты для крепления, приводящие к вибрации;

- устанавливать элементы вплотную без зазоров или с меньшими зазорами, чем предусмотрено проектом;

- устанавливать крепежные элементы от края облицовки на расстоянии менее допустимого;

- монтировать плиты с повышенной влажностью;

- сбрасывать строительный мусор в воздушный зазор между теплоизоляционными плитами и облицовкой;

- глухая заделка узла примыкания облицовки к цоколю, карнизу здания и к оконному отливу, блокирующая движение воздуха в воздушном зазоре.

12.28. Категорически запрещается производить самопроизвольную комплектацию элементов НФС и замену отдельных материалов и изделий.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ

  - Организация работ по устройству НФ заключается в четком распределении и выполнении функций всеми участниками производственного процесса: заказчиком, проектной организацией, подрядной организацией и поставщиками строительных материалов и комплектующих изделий.

  - Заказчик обязан:

- выдать Задание на проектирование НФ с воздушным зазором  с указанием о применении типовой НФС  или индивидуальной конструкции НФ с разработкой проектной и рабочей документации в соответствии с настоящим Положением;

- утвердить выбор типа НФС с учетом конструктивных и архитектурных особенностей здания;

- проверить на комплектность и соответствие Заданию на проектирование проектную и рабочую документацию;

- в случаях предусмотренных законодательством РФ о градостроительной деятельности получить положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию;

- рассмотреть и утвердить проектную документацию в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ;

- получить разрешение на строительство или реконструкцию объекта;

- в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ направить в орган, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, извещение о начале работ, если при строительстве или  реконструкции предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии со статьей 54 Градостроительного кодекса РФ;

- передать подрядчику проектную и рабочую документацию для производства работ;

- сдать подрядчику под монтаж НФ объект в соответствии с требованиями раздела 6 настоящих Рекомендаций;

- обеспечить строительный контроль  производства работ на соответствие проектной и рабочей документации, техническим регламентам  и качества применяемых материалов в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности;

- по окончании работ получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ.

Заказчик должен  заключить договор с проектной организацией на проведение авторского надзора за ходом работ по монтажу НФ и соответствия проектным решениям при строительстве, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.

  - Проектная организация обязана:

- согласовать с заказчиком тип НФС, выбранный из предложенных вариантов для проектирования (привязки)  НФ;

- выбрать материалы  типовой, применяемой на данный конкретный объект НФС с учетом климатических, сейсмических  и иных особенностей района строительства, разрешенного применения системы и рекомендаций ее разработчиков либо, в случае разработки индивидуальной конструкции НФС, выполнить все необходимые расчеты по каждому элементу этой индивидуальной НФС, в том числе натурные испытания на сейсмические и пожарные нагрузки,  выполнить все другие работы и действия в соответствии с п. 7.2 настоящего Положения;

- согласовать «цветовое решение» фасада (выбранные тип элементов наружной облицовки, цвет и фактуру экрана) в установленном порядке с заказчиком и органами архитектуры и градостроительства администраций муниципальных образований Сахалинской области;

- совместно с аккредитованной организацией провести испытания анкерных болтов (дюбелей) на «вырыв» и предоставить соответствующие акты заказчику;

- разработать проектную и рабочую документацию в соответствии с заданием на проектирование и настоящим Положением;

- осуществлять авторский надзор за фасадными работами в соответствии с договором, заключенным с заказчиком.

  - Подрядчик обязан:

- производить работы в соответствии с утвержденной заказчиком проектной и рабочей документацией;

- разработать проект производства работ на основании утверждённого заказчиком ПОС в проектной документации;

- соблюдать технологию производства работ;

- осуществлять в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта строительный контроль (входной контроль качества и соответствия материалов, конструкций и изделий,  контроль  производства работ и актирования скрытых работ)

- по окончанию работ по монтажу навесного фасада с воздушным зазором   передать заказчику Гарантийный паспорт на выполненные работы с Правилами эксплуатации при исполнении которых  подрядчик обязан устранять выявленные недостатки объекта в гарантийный срок  при выполнении эксплуатирующей организацией Правил  его эксплуатации (Приложение А).

  - Обязанностями службы строительного контроля заказчика и подрядчика являются:

- проверка соответствия выполняемых работ требованиям рабочей документации, технических регламентов;

- проверка соответствия применяемых материалов рабочей документации;

- проверка контролируемых параметров элементов НФ (особо, на соответствие требованиям раздела 9 настоящего Положения);

- выявление случаев некачественного выполнения работ и проведение мероприятий по устранению допущенных нарушений;

- своевременная замена конструкций в случае обнаружения дефектов и повреждений, способных привести к потере несущей способности и к коррозии крепёжных и других элементов НФ;

- запрещение производства работ в случаях применения материалов или комплектующих изделий НФ, не предусмотренных проектной и рабочей документацией, и нарушения технологии работ.

- БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ  НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

  - Производство работ по устройству навесных фасадов должно осуществляться только при наличии решений общих собраний членов товариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах (жильцов жилого дома).

  - При производстве работ по монтажу НФ необходимо соблюдать правила, установленные СНиП 12-03-2001 [22], СНиП 12-04-2002 [23], а также ТР о безопасности зданий и сооружений, правила пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22.07.2009 №123-ФЗ [2], ГОСТ 12.01.004-91 [27], СП 48.13330.2011 «Организация строительства» [21], а также с соответствующими нормативными документами по организации строительной площадки  Муниципальных образований.

- ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ НАВЕСНОГО ФАСАДА  С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ

  - Содержание и ремонт фасадов с НФС зданий и сооружений включают в себя:

- мероприятия по техническому обслуживанию (плановые и внеплановые осмотры, обследования) и текущий ремонт;

- капитальный ремонт.

Указанные мероприятия должны проводиться с установленной периодичностью. При выявлении аварийного состояния фасадов ремонт должен выполняться незамедлительно.

15.2. Необходимо исключить возможность попадания воды с кровли на облицовочные материалы, для чего необходимо поддерживать в рабочем состоянии, карнизы крыш,  водоприёмные лотки и водостоки.

  - Особое внимание следует уделять обеспечению безопасности людей при неудовлетворительном техническом состоянии выступающих конструктивных элементов фасадов: балконов, эркеров, козырьков, карнизов. Для устранения угрозы возможного обрушения выступающих конструкций фасадов, необходимо немедленно выполняться охранно-предупредительные мероприятия (установка ограждений, сеток, прекращение эксплуатации балконов, демонтаж разрушающейся части элемента и т.д.).

  - Плановые осмотры фасадов проводятся эксплуатирующими организациями один раз в год в период подготовки к весенне-летней эксплуатации. Плановые обследования технического состояния фасадов, подконструкции, теплоизоляции, экрана и их креплений должны производиться через каждые 4 года эксплуатации.

  - Внеплановые осмотры (обследования) фасадов проводятся после стихийных бедствий (пожары, ураганы, оползни и др.), а также при обнаружении таких дефектов, как появление и динамичное развитие трещин, разрушение элементов фасада с угрозой выпадений, обрушений и т.д.

  - Результаты осмотров заносятся в журнал, который ведется на каждый фасад. В журнале отмечают состояние фасада и его элементов, выявленные в ходе осмотра дефекты, принятые меры по их устранению, а также решение о включении фасада здания в план текущего и капитального ремонтов. Устранение мелких конструктивных дефектов осуществляется в ходе текущего ремонта, проводимого в установленном нормативными документами порядке. Если обнаруженные дефекты и неисправности не могут быть устранены текущим ремонтом, фасады включают в план капитального ремонта.

  - При осмотре (обследовании) фасада определяются прочность крепления архитектурных деталей и облицовки, устойчивость парапетных и балконных ограждений.

  - Обследования должны проводиться специализированными организациями по договорам с собственниками зданий или организациями, управляющими жилищным фондом.

  - Для установки наружных технических средств (кондиционеров, антенн и др.) на фасадах зданий с НФ собственники, пользователи, наниматели зданий, жилых и нежилых помещений обязаны получить согласование в установленном порядке с учётом переданных подрядчиком Правил эксплуатации.

  - Собственникам, арендаторам зданий, организациям, управляющим жилищным фондом, следует:

- по мере необходимости очищать и промывать фасады (рекомендуется поверхность облицовки мыть щетками вручную или с помощью моечной техники, при этом вода не должна попадать на слой теплоизоляции с применением нейтральных моющих средств).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 27.12.1997 № 1636 «О правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве».

- Постановление Госстроя РФ от 01.07.2002 № 76 «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве».

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 24.12.2008 №292 «Об оформлении Технического свидетельства о пригодности новой продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации».

- Рекомендации по составу и содержанию документов и материалов, представляемых для технической оценки пригодности продукции. Госстрой России. Москва, 2004.

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.

- СНиП 2.03.06-85 «Алюминиевые конструкции». Издание 2004г.

- СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». Издание 1999г.

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Издание 2003г.

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

- СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция СНиП II-7-81*.

- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции». Актуализированная редакция СНиП II-23-81*.

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. ч. 1. Общие требования».

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. ч. 2. Строительное производство».

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

- СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».

- ГОСТ 9.005-72 ЕСЗКС «Допустимые и недопустимые контакты металлов. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность».

- ГОСТ 5632-72 «Стали высоколегированные».

- ГОСТ 17177-94 «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний».

- ГОСТ 21779-82 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски».

- ГОСТ 22233-2001 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачный ограждающих конструкций. Общие технические условия».

- ГОСТ 26253-84 «Здания и сооружения. Методы определения теплоустойчивости ограждающих конструкций».

- ГОСТ 26254-84 «Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций».

- ГОСТ 26433.0-85 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения».

- ГОСТ 26433.1-89 «Система выполнения измерений. Элементы заводского изготовления».

- ГОСТ 26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров в строительстве».

- ГОСТ 26607-85 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски».

- ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету».

- ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть».

- ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования».

- ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

- ГОСТ 31251-2008 «Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны».

- ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

- ГОСТ 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов коммунального и социально-культурного назначения».

- МДС 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений».

- «Фасадные теплоизоляционные системы с воздушным зазором». Рекомендации по составу и содержанию документов и материалов, представляемых для технической оценки пригодности продукции. Госстрой России. М., 2004.

- Рекомендации по проектированию навесных фасадных систем для нового строительства и реконструкции зданий». Москомархитектура. М., 2002.

- ТР 161-5 – «Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем» от 09.03.2005 года, правительство г. Москвы.

- Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р «Перечень национальных стандартов и свод правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального Закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказ от 01.06.2010 № 2079 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального Закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Письмо администрации Сахалинской области от 13.04.2009 №6-2146.

- Письмо министерства регионального развития РФ от 18.11.2010 №39228-ИП/08.

- Письмо МЧС России  (департамент инвестиций и капстроительства) от 24.11.2010г. № 25-4-3342 « О Заключении Департамента надзорной деятельности о применении алюминиевых композитных панелей для облицовки фасадов и внутренних интерьеров».

- Письмо Министерства регионального развития РФ от 12.01.2011г. № 148-ИП/08.

- Письмо Министерства регионального развития РФ от 29.10.2009 №36070-ИП/08.

- Письмо Национального объединения проектировщиков (НОП) от 15.02.2011 № СРО/50.

- Письмо Правительства Сахалинской области  от 14.03.2011 года № 7-1553 «О необходимости разработки проектной документации для устройства фасадных систем».

- Письмо Министерства регионального развития Российской Федерации от 24.10.2008 №27321-ИМ/08.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

## ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ ФАСАДА

__________________________________________________________________________

(наименование объекта)

находящегося по адресу_____________________________________________________

( место расположения объекта)

«____» _______________201   г.

Работы выполнены:

генподрядная организация

__________________________________________________________________________

(название организации, номер допуска, адрес, телефон)

монтажная организация

__________________________________________________________________________

(название организации, номер допуска, адрес, телефон)

проектная организация

__________________________________________________________________________

(название организации, номер допуска, адрес, телефон)

Основные параметры фасадной системы:

__________________________________________________________________________

(название, вид фасадной системы)

техническое свидетельство

__________________________________________________________________________

(номер и наименование технического свидетельства)

характеристика подсистемы __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(марка и вид элементов подсистемы по материалу, документ качества, фирма поставщик)

характеристика утеплителя

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(марка и вид утеплителя послойно, документ качества, фирма поставщик)

характеристика облицовки __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(марка и вид элементов облицовки, документ качества, фирма поставщик)

Проектная документация: __________________________________________________________________________

(номер и наименование проекта, при наличии - номер заключения экспертизы)

Плоскости фасадов необходимо периодически очищать от загрязнений. Следует исключать крепление вывесок, рекламных установок, осветительных приборов, антенн, кондиционеров и т. п. непосредственно на основании к конструкциям каркаса и облицовке фасадных систем.

При любом несогласованном вмешательстве в конструкцию фасадной системы сроки гарантии могут быть уменьшены либо отменены.

В случае обнаружения нарушений целостности навесной фасадной системы необходимо немедленно связаться с монтажной организацией .

Гарантийные обязательства:

_____________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(дополнительные условия и срок действия гарантии)

С условиями предоставления гарантии ознакомлен______________________________

(название эксплуатирующей организации)

_____________________________________/_____________ /

(подпись представителя эксплуатирующей организации)		М.П.

Гарантия предоставлена______________________________________/_____________ /

(подпись представителя генподрядной организации)			М.П.

Гарантия предоставлена______________________________________/_____________ /

(подпись представителя монтажной организации)			М.П.

_______________________________________/_____________ /

(подпись представителя фирмы поставщика)					М.П.

_______________________________________/_____________ /

(подпись представителя фирмы поставщика)					М.П.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Термины и определения | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Область применения | 4 |
| 3 | Общие положения | 4 |
| 4 | Обследование технического состояния несущих строительных конструкций зданий и сооружений | 5 |
| 5 | Испытания крепежных (анкерных) элементов на выдергивающие усилия | 6 |
| 6 | Требования к наружным стенам – основанию для монтажа навесных фасадов с воздушным зазором | 7 |
| 7 | Требования пожарной безопасности НФС | 9 |
| 8 | Требования по антивандальной защите навесных фасадов | 12 |
| 9 | Технические требования к материалам и комплектующим изделиям для навесных фасадов с воздушным зазором | 13 |
| 10 | Основные положения по проектированию навесных фасадов | 16 |
| 11 | Общие положения по составу и содержанию проектной документации для навесных фасадов с воздушным зазором | 19 |
| 12 | Общие положения по монтажу навесных фасадов с воздушным зазором | 26 |
| 13 | Требования к организации работ по устройству навесных фасадов с воздушным зазором | 29 |
| 14 | Безопасность при производстве работ по устройству навесных фасадов | 31 |
| 15 | Основные правила эксплуатации навесного фасада с воздушным зазором | 32 |
| 16 | Приложение А | 34 |
| 17 | Приложение Б | 37 |
| 18 | Приложение В |  |